Leistungsbeschreibung

LV 04 Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1.2-E) – Hochflexibel  weber.tec Superflex D24

Vorbemerkungen

Zur Ausführung kommt eine bitumenfreie,

reaktivabbindende, 2-komp. Dickbeschichtung weber.tec

SUPERFLEX D 24 (FPD)

für die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E "Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung" nach DIN 18533, Stand 07/2017

Zur Sicherstellung dieser Beanspruchungsgruppen ist bei Wasserdurchlässigkeitsbeiwerten

des Bodens k ≤ 10-4 m/s nach DIN 18130-1 eine Dränung nach DIN 4095 auszuführen.

Grundlage dieses Angebotes

ist:________________________________

Im Auftragsfall werden die Verarbeitungsrichtlinien der

Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

weber.tec 933

weber.san 951

weber.prim 801

weber.sys 983

weber.tec Superflex D 24

weber.tec Superflex B 240/B 400

weber.tec B 240 Endstückband

weber.tec Superflex D 2

Entsprechend VOB, Teil C, DIN 18336, Abschnitt 0.3,

kommt eine reaktivabbindende, 2-komp. Dickbeschichtung

für die Beanspruchungsgruppen " Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser " zur Ausführung.

Das Abdichtsystem übertrifft die nach DIN EN 15814- Stand 01/ 2013 geforderten Kennwerte. Der

Trockenrückstand des Abdichtsystems beträgt ≥ 98 Vol.-%. Für den Anwendungsbereich

liegt ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG ÜBB vor

04.10 Reinigen Stahlbetonbodenplatte im Bereich der Kelleraußen- und Innenwände

Reinigen der Stahlbetonbodenplatte sowie Bankette bzw.

Fundamentvorsprünge von Erdreich, Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und entfernen von Graten, Mörtelresten,

losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Einheit: m²

04.20 Grundierung Stahlbetonbodenplatte im Bereich der Kelleraußen- und Innenwände

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m² je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

04.30 Horizontalabdichtung, Dichtungsschlämme

Horizontalabdichtung aus der flexiblen

Dichtungsschlämme weber.tec Superflex D 2/ D24

auf vorhandener Stahlbetonbodenplatte unter allen Kelleraußen- und innenwänden; 
Überstand bei Kelleraußenwänden innen ca. 10 cm, außen incl.

Fundamentvorsprung und ca. 10 cm Stirnflächen; bei

Kellerinnenwänden jeweils 10 cm. Auftrag in zwei

Arbeitsgängen im Schlämmverfahren.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24 ca. 2,2 kg/m²

Einheit: m²

04.40 Reinigen Wandflächen

Reinigen der Wandflächen sowie Bankette bzw. des

Stahlbetonsohlplattenvorsprungs von Erdreich, Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und entfernen von Graten, Mörtelresten,

losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Einheit: m²

04.50 Fehlstellen verschließen

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen

>5 mm mit weber.tec 933, schwindkompensierter, schnellabbindender

wasserundurchlässiger Egalisierspachtel, verschließen.

Verbrauch: weber.tec 933, ca. 18 kg/m² und cm

Schichtdicke

Einheit: m²

04.60 Hohlkehle, mineralisch abdichten

Mineralische Hohlkehle, Radius ca. 5 cm, im

Übergangsbereich Boden / Wand, außen, aus weber.tec

933, schwindkompensierter, wasserundurchlässiger, schnellabbindender

Egalisier- und Hohlkehlenspachtel, herstellen. Als

Haftbrücke ist weber.tec 933 in schlämmfähiger Konsistenz vorzulegen.

Verbrauch: weber.tec 933 ca. 3,0 kg/m

Einheit: m

04.70 Grundierung Sockel

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m² je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

04.80 Sockelabdichtung bei vorgesehenem

Putzsockel

Abdichtung des Sockelbereichs (aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec Superflex

D24- Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Auf den Bereich, der einen Putzauftrag

erhalten soll, weber.san 951 S Spritzbewurf vollflächig

aufbringen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

weber.san 951 S ca. 7 kg/m²

Einheit: m²

04.90 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk

Abdichtung des Sockelbereichs  aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec Superflex

D24- Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Die Abdichtung wird über die Wandaufstandsfuge hinweg am Hintermauerwerk hochgeführt.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

04.100 Eventual- Position

Tür-/Fensteranschlüsse

Tür-/Fensteranschlussprofile, an denen die Sockelabdichtung angearbeitet wird, von

Schmutz, Fett und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen befreien.

a. Kunststoffprofile anrauen und mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen.

b. Beschichtete Aluprofile mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen

c. Aluminiumprofile mit weber.sys 992 reinigen

Danach Aluminiumprofile mit weber.tec 793 Universalbauharz 
grundieren und frisch in frisch mit feinem Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm)  abstreuen.

d. Holzprofile reinigen

Verbrauch: weber.sys 992  20-50 g m²

weber.tec 793  100-150 g m²

Quarzsand  1,5-2 kg m²

Einheit: m²

04.110 Eventual- Position

Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse

Abdichtung der Tür-/Fensteranschlüsse mit der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- Spachtelverfahren aufbringen. Im ersten Arbeitsgang wird im Übergangsbereich zu den Tür-/Fensterprofilen wird die Dichtfolie weber.sys 982 vollflächig eingearbeitet.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.4,5 kg/m²

weber.sys 982 1,10 m²/m²

Einheit: m²

04.120 Rohrdurchführung

Geprüftes Rohrdurchführungssystem, z.B  Doyma-Rohrdurchführungssystem einbauen. Klebeflansch bündig mit der Außenseite der Wand einbauen. Hohlräume

und Übergänge mit weber.tec 933 egalisieren.

Einheit: m

04.130 Grundierung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m² je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

04.140 Kratz- und Füllspachtelung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung

Kratz- / Füllspachtelung aus weber.tec Superflex D 24

auftragen.

Verbrauch bei Betonuntergrund: weber.tec Superflex D 24

ca. 1- 1,5 kg/m²

Verbrauch bei Ziegeluntergrund: weber.tec Superflex D

24 ca. 1,5 bis 4 kg/m²

Einheit: m²

04.150 Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm

Gebäudetrennfugen in Kelleraußenwänden auf

durchlaufender Bodenplatte, außenliegend, mit dem

vlieskaschierten Weich-PVC-Abdichtband weber.tec

Superflex B 240 Endstückband abdichten. Das Abdichtband

mit weber.tec Superflex D 24 auf der Wandfläche und auf

dem Stahlbetonsohlplattenvorsprung verkleben und im Randbereich mit

weber.tec Superflex D 24 überarbeiten.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 240 Endstückband ca.

1,05 m/m

weber.tec Superflex D 24 ca. 2 kg/m²

Einheit: m

01.160 Hohlkehlen abdichten

Hohlkehlen zwischen Lichtschächten und Wand sowie Wandinnenecken mit

weber.tec Superflex D24 ausbilden (max. Radius 2 cm) und

in die Flächenabdichtung einbinden.

Verbrauch: weber.tec Superflex D24 ca. 0,5 bis 1,0 kg/m

Einheit: m

04.170 Abdichtung Wand " Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser“

Flächenabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E "Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung"

nach DIN 18533, Stand 07/2017" aus der 2-komp.,reaktivabbindenden Dickbeschichtung weber.tec Superflex

D 24 auf die Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenrückstand  ≥ 98 Vol.-%. Dichte:1,05 kg /cm³. Haftzugfestigkeit > 0,5 N/mm² (nach 24 h).

Mindesttrockenschichtdicke: 3 mm (druckwasserdicht 1 bar nach 24 h bei 5°C; 80 % rel. Feuchte).

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 3,3 kg/m² (Mehrverbrauch infolge handwerklicher Schwankungen von ca. 1-1,5 kg/m² ist gesondert zu kalkulieren)

Einheit: m²

01.180 Feuchteschutz des Sockels

Feuchteschutz des Sockelputzes im Übergang zum erdberührten Bereich

aus der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- oder Spachtelverfahren aufbringen. Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Diese ist mindestens bis 5 cm oberhalb des Geländes aufzutragen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.2,2 kg/m²

Einheit  m²

04.190 Schutz- / Dränschicht Wand mit Dränmatten

Schutzschicht mit Dränung nach Durchtrocknung der

Flächenabdichtung mit Drän- / Schutzmatten aus

Polystyrol-Regenerat des Typs weber.sys 983, geprüft

nach DIN 4095, fachgerecht aufbringen und mit

filterstabiler Ringdränage verbinden.

Verbrauch: weber.sys 983 ca. 1,05 m²/m²

Einheit: m²

04.200 Betonbodenplatte reinigen

Reinigen des Betonuntergrundes von Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden Bestandteilen.

Einheit: m²

04.210 Grundierung Bodenplatte

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m² je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

04.220 Füllspachtelung Bodenplatte

Kratz- / Füllspachtelung mit weber.tec Superflex D 24

auftragen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 1,5 kg/m²

Einheit: m²

04.230 Abdichtung Boden "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser"

Flächenabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse

W1.2-E "Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung"

nach DIN 18533, Stand 07/2017 Flächenabdichtung gegen "Bodenfeuchte und

nichtstauendes Sickerwasser" aus der 2-komp.,reaktivabbindenden

Dickbeschichtung weber.tec Superflex D 24 auf die Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen

aufbringen. Trockenrückstand ≥ 98 Vol.-%. Dichte: 1,05 kg /cm³. 
Haftzugfestigkeit > 0,5 N/mm² (nach 24 h).

Mindesttrockenschichtdicke: 3 mm (druckwasserdicht 1 bar nach 24 h bei 5°C; 80 % rel. Feuchte).

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 3,3 kg/m² (Mehrverbrauch infolge handwerklicher Schwankungen von ca. 1-1,5 kg/m² ist gesondert zu kalkulieren)

Einheit: m²

04.240 Schutzestrich

Estrich CT- ____________, d = ____________ cm, auf

Trennlage (2-lagige PE-Folie) nach völliger

Durchtrocknung der Flächenabdichtung erstellen.

Verbrauch: PE-Folie ca. 2,1 m²/m²

Einheit: m²

Zusammenfassung

04.10 Reinigen Stahlbetonbodenplatte im Bereich der

Kelleraußen- und Innenwände                                                                      GP _____________

04.20 Grundierung Stahlbetonbodenplatte im Bereich der

Kelleraußen- und Innenwände                                                                      GP _____________

04.30 Horizontalabdichtung, Dichtungsschlämme                                        GP _____________

04.40 Reinigen Wandflächen                                                      	       GP _____________

04.50 Fehlstellen verschließen                                                                      GP _____________

04.60 Hohlkehle, mineralisch abdichten                                                        GP _____________

04.70 Grundierung Sockel                                                                             GP _____________

04.80 Sockelabdichtung bei vorgesehenem

Putzsockel                                                                         		        GP _____________

04.90 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk              GP _____________

04.100 Eventual- Position

Tür-/Fensteranschlüsse                                                  		        GP _____________

04.110Eventual- Position

Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse                           		    GP _____________

04.120 Rohrdurchführung                                                                          GP _____________

04.130 Grundierung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung  	    GP _____________

01.140 Kratz- / Füllspachtelung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung

GP _____________

04.150 Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm                           GP _____________

04.160 Hohlkehlen abdichten                                                        	    GP _____________

04.170 Abdichtung Wand "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser“  GP _____________

04.180 Feuchteschutz des Sockels                                                            GP _____________

04.190 Schutz- / Dränschicht Wand			     GP _____________

04.200 Betonbodenplatte reinigen				     GP _____________

01.210 Grundierung Bodenplatte 				     GP _____________

04.220 Füllspachtelung Bodenplatte 			     GP _____________

04.230 Abdichtung Boden "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser" GP _____________

04.240 Schutzestrich 	                                                  GP _____________

LV 04 Reaktivabbindend weber.tec Superflex D24 		GP _____________