Leistungsbeschreibung

LV08 Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1.2-E) - Flexibel weber.tec 922

Vorbemerkungen

Zur Ausführung kommt eine 2-komp.,

kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung weber.tec 922 (PMBC)

für die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E "Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung" nach DIN 18533, Stand 07/2017

Zur Sicherstellung dieser Beanspruchungsgruppen ist bei Wasserdurchlässigkeitsbeiwerten

des Bodens k ≤ 10-4 m/s nach DIN 18130-1 eine Dränung nach DIN 4095

auszuführen

Das Abdichtsystem übertrifft die nach DIN EN 15814- Stand 01/ 2013 geforderten Anforderungen., Der Trockenrückstand des Abdichtsystems beträgt ≥ 84 Vol.-%. Mit CE- Zeichen nach DIN EN 15814, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis nach PG ÜBB

Grundlage dieses Angebotes ist:

______________________________

Im Auftragsfall werden die Verarbeitungsrichtlinien der

Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

weber.tec 933

weber.san 951 S

weber.tec 901

weber.prim 801

weber.sys 983

weber.tec 922

weber.tec Superflex B 240/B 400

weber.tec Superflex D 2/D24

08.10 Reinigen Stahlbetonbodenplatte im Bereich der Kelleraußen- und Innenwände

Reinigen der Stahlbetonbodenplatte sowie Bankette bzw.

Fundamentvorsprünge von Erdreich, Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und entfernen von Graten, Mörtelresten,

losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Einheit: m²

08.20 Grundierung Stahlbetonbodenplatte im Bereich der Kelleraußen- und Innenwände

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m² je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

08.30 Horizontalabdichtung, Dichtungsschlämme

Horizontalabdichtung aus der flexiblen

Dichtungsschlämme weber.tec Superflex D 2/ D24 auf vorhandener Stahlbetonbodenplatte

unter allen Kelleraußen- und innenwänden; Überstand

bei Kelleraußenwänden innen ca. 10 cm, außen incl.

Fundamentvorsprung und ca. 10 cm Stirnflächen; bei

Kellerinnenwänden jeweils 10 cm. Auftrag in zwei

Arbeitsgängen im Schlämmverfahren.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24 ca. 2,5 kg/m²

Einheit: m²

08.40 Reinigen Wandflächen

Reinigen der Wandflächen sowie des

Stahlbetonsohlplattenvorsprungs von Erdreich, Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und entfernen von Graten, Mörtelresten,

losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Einheit: m²

08.50 Fehlstellen verschließen

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen

>5 mm mit weber.tec 933, schwindkompensierter, schnellabbindender

wasserundurchlässiger Egalisierspachtel, verschließen.

Verbrauch: weber.tec 933, ca. 18 kg/m² und cm

Schichtdicke

Einheit: m²

08.60 Hohlkehle, mineralisch abdichten

Mineralische Hohlkehle, Radius ca. 5 cm, im

Übergangsbereich Boden / Wand, außen, aus weber.tec

933, schwindkompensierter, wasserundurchlässiger, schnellabbindender

Egalisier- und Hohlkehlenspachtel, herstellen. Als

Haftbrücke ist weber.tec 933 in schlämmfähiger

Konsistenz vorzulegen.

Verbrauch: weber.tec 933 ca. 3,0 kg/m

08.70 Grundierung Sockel

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m² je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

08.80 Sockelabdichtung bei vorgesehenem

Putzsockel

Abdichtung des Sockelbereichs (aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec 922 Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Auf den Bereich, der einen Putzauftrag

erhalten soll, weber.san 951 S Spritzbewurf vollflächig

aufbringen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

weber.san 951 S ca. 7 kg/m²

Einheit: m²

08.90 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk

Abdichtung des Sockelbereichs  aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec 922 Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Die Abdichtung wird über die Wandaufstandsfuge hinweg am Hintermauerwerk hochgeführt.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

Einheit: m²

08.100 Eventual- Position

Tür-/Fensteranschlüsse

Tür-/Fensteranschlussprofile, an denen die Sockelabdichtung angearbeitet wird, von

Schmutz, Fett und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen befreien.

a. Kunststoffprofile anrauen und mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen.

b. Beschichtete Aluprofile mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen

c. Aluminiumprofile mit weber.sys 992 reinigen

Danach Aluminiumprofile mit weber.tec 793 Universalbauharz 
grundieren und frisch in frisch mit feinem Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm)  abstreuen.

d. Holzprofile reinigen

Verbrauch: weber.sys 992  20-50 g m²

weber.tec 793  100-150 g m²

Quarzsand  1,5-2 kg m²

Einheit: m²

08.110 Eventual- Position

Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse

Abdichtung der Tür-/Fensteranschlüsse aus der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- Spachtelverfahren aufbringen. Im ersten Arbeitsgang wird im Übergangsbereich zu den Tür-/Fensterprofilen die Dichtfolie weber.sys 982 vollflächig eingearbeitet.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.4,5 kg/m²

weber.sys 982 1,10 m²/m²

Einheit: m²

08.120 Rohrdurchführung

Geprüftes Rohrdurchführungssystem, z.B  Doyma-

einbauen. Klebeflansch bündig mit der Außenseite der Wand einbauen. Hohlräume

und Übergänge mit weber.tec 933 egalisieren.

Einheit: m

08.130 Grundierung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung

Grundierung aus weber.tec 901, 1:10 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.tec 901 ca. 15 bis 30 ml/m²

Einheit: m²

08.140 Grundierung Wand, Porenbeton und Stahlbetonsohlplattenvorsprung

Grundierung bei Porenbeton aus weber.prim 801

aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 250 ml/m²

Einheit: m²

08.150 Kratz- / Füllspachtelung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung

Kratz- / Füllspachtelung aus weber.tec 922 auftragen.

Verbrauch bei Betonuntergrund: weber.tec 922 ca. 1- 1,5

kg/m²

Verbrauch bei Ziegeluntergrund: weber.tec 922 ca. 1,5

bis 4 kg/m²

Einheit: m²

08.160 Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm

Gebäudetrennfugen auf durchlaufender Bodenplatte im

Mauerwerk, außenliegend, mit dem elastischen,

vlieskaschierten Weich-PVC-Abdichtband weber.tec

Superflex B 240 Endstückband abdichten. Das

Abdichtband mit weber.tec 922 auf der Wandfläche und

auf dem Stahlbetonsohlplattenvorsprung verkleben und im Randbereich

mit weber.tec 922 überarbeiten.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 240 Endstückband ca.

1,05 m/m

weber.tec 922 ca. 2 kg/m

Einheit: m

08.170 Hohlkehlen abdichten

Hohlkehlen, z. B. zwischen

Lichtschächten und Wand sowie Wandinnenecken, mit

weber.tec 922 ausbilden (max. Radius 2 cm) und in die

Flächenabdichtung einbinden.

Verbrauch: weber.tec 922 ca. 0,5 bis 1,0 kg/m

Einheit: m

08.180 Abdichtung Wand "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser"

Flächenabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse

W1.2-E "Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung"

nach DIN 18533, Stand 07/2017 aus der 2-komp., kunststoffmodifizierten

Bitumendickbeschichtung weber.tec 922 (PMBC,  
CE geprüft nach DIN EN 15814) auf der Kratz- / Füllspachtelung
 in zwei Arbeitsgängen aufbringen.

Trockenrückstand ca. 84 Vol.-%. Dichte: 1,2  kg/dm³.

Mindesttrockenschichtdicke: 3 mm.

Verbrauch: weber.tec 922 mind. 4,5 kg/m² (Mehrverbrauch infolge handwerklicher Schwankungen von ca. 1-1,5 kg/m² ist gesondert zu kalkulieren)

Einheit: m²

09.190 Feuchteschutz des Sockels

Feuchteschutz des Sockelputzes im Übergang zum erdberührten Bereich

aus der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- oder Spachtelverfahren aufbringen. Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Diese ist mindestens bis 5 cm oberhalb des Geländes aufzutragen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.2,2 kg/m²

Einheit  m²   

08.200 Schutz- / Dränschicht Wand

Schutzschicht mit Dränung nach Durchtrocknung der

Flächenabdichtung mit Drän- / Schutzmatten aus

Polystyrol-Regenerat des Typs weber.sys 983, geprüft

nach DIN 4095, fachgerecht aufbringen und mit

filterstabiler Ringdränage verbinden.

Verbrauch: weber.sys 983 ca. 1,05 m²/m²

Einheit: m²

08.210 Betonbodenplatte reinigen

Reinigen des Betonuntergrundes von Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden

Bestandteilen

Einheit: m²

08.220 Grundierung Bodenplatte

Grundierung aus weber.tec 901, 1:10 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.tec 901 ca. 15 bis 30 ml/m²

Einheit: m²

08.230 Füllspachtelung Bodenplatte

Kratz- / Füllspachtelung mit weber.tec 922 auftragen.

Verbrauch: weber.tec 922 ca. 1,5 kg/m²

Einheit: m²

08.240 Abdichtung Boden "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser"

Flächenabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse

W1.2-E "Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung"

nach DIN 18533, Stand 07/2017, aus der 2-komp., kunststoffmodifizierten

Bitumendickbeschichtung weber.tec 922 (PMBC,

CE geprüft nach DIN EN 15814) auf der Kratz- / Füllspachtelung

in zwei Arbeitsgängen aufbringen. Trockenrückstand:

ca. 84 Vol.-%. Dichte: 1,2 kg/dm³.

Mindesttrockenschichtdicke: 3 mm.

Verbrauch: weber.tec 922 mind. 4,5 kg/m² (Mehrverbrauch infolge handwerklicher Schwankungen von ca. 1-1,5 ltr./m² ist gesondert zu kalkulieren)

Einheit: m²

08.250 Schutzestrich

Estrich CT- ____________, d = ____________ cm, auf

Trennlage (2-lagige PE-Folie) nach völliger

Durchtrocknung der Flächenabdichtung erstellen.

Verbrauch: PE-Folie ca. 2,1 m²/m²

Einheit: m²

Zusammenfassung

08.10 Reinigen Stahlbetonbodenplatte im Bereich der 
Kelleraußen- und Innenwände                                                                      GP _____________

08.20 Grundierung Stahlbetonbodenplatte im Bereich der 
Kelleraußen- und Innenwände                                                                      GP _____________

08.30 Horizontalabdichtung, Dichtungsschlämme                                        GP _____________

08.40 Reinigen Wandflächen                                                      	       GP _____________

08.50 Fehlstellen verschließen                                                                      GP _____________

08.60 Hohlkehle, mineralisch abdichten                                                        GP _____________

08.70 Grundierung Sockel                                                                             GP _____________

08.80 Sockelabdichtung bei vorgesehenem

Putzsockel                                                                         		        GP _____________

08.90 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk              GP _____________

08.100Eventual- Position

Tür-/Fensteranschlüsse                                                  		        GP _____________

08.110Eventual- Position

Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse                           		    GP _____________

08.120 Rohrdurchführung                                                                          GP _____________

08.130 Grundierung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung  	    GP _____________

08.140 Grundierung Wand, Porenbeton und Stahlbetonsohlplattenvorsprung 
                                                     				    GP _____________

08.150 Kratz- / Füllspachtelung Wand und Stahlbetonsohlplattenvorsprung
                                                              			    GP _____________

08.160 Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm                           GP _____________

08.170 Hohlkehlen abdichten                                                        	    GP _____________

08.180 Abdichtung Wand "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser“  GP _____________

08.190 Feuchteschutz des Sockels                                                            GP _____________

08.200 Schutz- / Dränschicht Wand			     GP _____________

08.210 Betonbodenplatte reinigen				     GP _____________

08.220 Grundierung Bodenplatte 				     GP _____________

08.230 Füllspachtelung Bodenplatte 			     GP _____________

08.240 Abdichtung Boden "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser" GP _____________

08.250 Schutzestrich 	                                                  GP _____________

LV08  Flexibel weber.tec 922 				GP _____________