Musterleistungsverzeichnis

LV 1.2 Glasmosaikverlegung im Wand u. Bodenbereich

mit weber.xerm 854

Grundlage dieses Angebotes ist: __________________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Ausgabe des Fliesenguides sind zu beachten:

weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

weber.prim 803, Grundierung für nicht saugende Untergründe (alternativ)

weber.xerm 854, Flex-Leichtfliesenkleber

weber.fug 875 BlueComfort, Premiumfuge

weber.fug 880, Fliesensilikon

weber.fug 885, Primer für nicht saugende Untergründe

Vorliegendes Leistungsverzeichnis bezieht sich auf die Anwendung im Innenbereich. Der zur Anwendung kommende Fliesenkleber übertrifft die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie sowie der Klasse C2 TE S1 der neuen europäischen Fliesenklebernorm DIN 12004 mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen.

01.2.10	Untergrund reinigen

Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Gipsuntergründe zusätzlich mechanisch aufrauen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen und für eine Verklebung im Dünn- bzw. Mittelbettverfahren geeignet sein.

Einheit: m²

01.2.20	Grundierung von saugenden Untergründen

Saugende Untergründe mit weber.prim 801, gebrauchsfertige, transparente Grundierung, im Roll- oder Streichverfahren vollflächig vorbehandeln.

Verbrauch: 	weber.prim 801 ca. 200 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

Alternativ

01.2.30	Grundierung von nicht saugenden Untergründen

Grundierung von abgesandetem Gussasphalt / altem Fliesenbelag mit weber.prim 803, lösemittelfreie Kunststoffdispersions-Haftbrücke.

Verbrauch:	weber.prim 803 ca. 100 g/m²

Einheit: m²

01.2.40	(alternativ für Sanierung) Ausgleichen Unebenheiten

Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandflächen mit weber.xerm 854, Flex-Leichtfliesenkleber mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie nach DIN EN 12004, C 2 TE.

Verbrauch:			weber.xerm 854 ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke

Einheit: m²

01.2.50 	Mosaik verlegen im Dünnbettverfahren

Vorderseitig oder auch rückseitig geklebtes Mosaik nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 854, Flex-Leichtkleber, hydraulisch abbindender staubarmer, weißer Leichtfliesenkleber mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE S1, verlegen.

Verbrauch Dünnbettmörtel: 	weber.xerm 854 ca. 1,0 kg/m² bei 4 mm Zahnung

Einheit: m²

01.2.60	Haushaltsreiniger resistentes verfugen von Wand und Bodenflächen, für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm

Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 875 BlueComfort im Schlämmverfahren. Fugenbreite 1 bis 6 mm. Im ausgehärteten Zustand ist die Fuge Haushaltsreinigerbeständig.

Verbrauch:	weber.fug 875 BlueComfort ca. 0,2 bis 1,9 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________.

Einheit: m²

01.2.70	Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 880, elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp.- Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus weber.fug 885, lösemittelhaltiger 1-komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Verbrauch:	weber.fug 880 ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 885 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge

Einheit: m