Musterleistungsverzeichnis

LV 1.3 Verlegung „Fliese auf Fliese“ im Wand und Bodenbereich mit weber.xerm 861

Grundlage dieses Angebotes ist: __________________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Ausgabe des Fliesenguides sind zu beachten:

weber.prim 804, Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung

weber.xerm 861, Flex-Klebemörtel, Universal

weber.fug 875 BlueComfort, Premiumfuge

weber.fug 877, Flexfuge (alternativ)

weber.fug 880, Fliesensilikon

weber.fug 885, Silikonprimer für nicht saugende Untergründe

Vorliegendes Leistungsverzeichnis bezieht sich auf die Anwendung im Innenbereich. Der zur Anwendung kommende Fliesenkleber übertrifft die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie sowie der Klasse C2 TE S1 der neuen europäischen Fliesenklebernorm DIN 12004 mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen.

01.3.10	Untergrund reinigen

Säubern des Untergrundes von Schmutz, seifehaltigen Rückständen, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen und für eine Verklebung im Dünn- bzw. Mittelbettverfahren geeignet sein.

Einheit: m²

01.3.20	Grundierung von nicht saugenden oder saugenden Untergründen

Grundierung von nicht saugenden Untergründen wie z.B. einem alten Fliesenbelag mit weber.prim 804, schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung. Nach bereits einer Stunde ist die vollflächig aufgetragene Grundierung für die nachfolgenden Verlegearbeiten abgetrocknet.

Verbrauch pro Auftrag:	weber.prim 804 ca. 150-200 g/m²

Einheit: m²

01.3.30	(alternativ für Sanierung) Ausgleichen Unebenheiten

Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandflächen mit weber.xerm 861, flexibler, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie nach DIN EN 12004, C 2 TE/S1.

Verbrauch:			weber.xerm 861 ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Einheit: m²

01.3.40	Belag verlegen, Dünnbettmörtel/Mittelbettmörtel

Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 861, flexibler, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE S1, verlegen.

Verbrauch Dünnbettmörtel: 	weber.xerm 861 ca. 1,4 kg/m² bei 4 mm Zahnung

Verbrauch Mittelbettmörtel: 	weber.xerm 861 ca. 4,1 kg/m²

Einheit: m²

01.3.50	Haushaltsreiniger resistentes verfugen von Wand und Bodenflächen, für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm

Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 875 BlueComfort im Schlämmverfahren. Fugenbreite 1 bis 6 mm. Im ausgehärteten Zustand ist die Fuge Haushaltsreinigerbeständig.

Verbrauch:	weber.fug 875 BlueComfort ca. 0,2 bis 1,9 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________.

Einheit: m²

Alternativ

01.3.60	Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm

Verfugen des keramischen Bodenbelages mit weber.fug 877 für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren.

weber.fug 877, erfüllt die Kriterien der prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.

Verbrauch: 	weber.fug 877 ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: ____________________

Einheit: m²

01.3.70	Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 880, elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp.- Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus weber.fug 885, lösemittelhaltiger 1-komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Verbrauch:	weber.fug 880 ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 885 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge

Einheit: m