Leistungsbeschreibung

LV 13 Abdichtung gegen mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (W2.1-E)- Hochflexibel weber.tec Superflex D24

Vorbemerkungen

Grundlage dieses Angebotes ist:

_________________________

Zur Ausführung kommt eine bitumenfreie,

reaktivabbindende, 2-komp. Dickbeschichtung weber.tec

SUPERFLEX D 24 (FPD)für die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:

mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017

Im Auftragsfall werden die Verarbeitungsrichtlinien der

Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

weber.san 951 S

weber.tec 933

weber.xerm 848

weber.prim 807

weber.prim 801

weber.sys 983

weber.tec Superflex B 240 / B 400

weber.tec Superflex D 24

Entsprechend VOB, Teil C, DIN 18336, Abschnitt 0.3

kommt eine reaktivabbindende, 2-komp. Dickbeschichtung

für die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:

mäßige Einwirkung von drückendem Wasser zur Ausführung.

Das Abdichtsystem übertrifft die

nach DIN EN 15814- Stand 01/ 2013 geforderten Kennwerte. Der

Trockenrückstand des Abdichtsystems beträgt ≥ 98

Vol.-%. Für den Anwendungsbereich

liegt ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG ÜBB vor.

13.10 Sauberkeitsschicht aus Beton C 25/30

Sauberkeitsschicht aus Beton C 25/30, d = 10 cm,

erstellen. Randbereich der Sauberkeitsschicht in einer

Breite von b = _______________ cm und einer

Schichtdicke von d = ________________ cm aus Beton C

25/30 erstellen und zusätzlich entsprechend statischen

Erfordernissen bewehren.

Einheit: m²

13.20 Betonuntergrund reinigen

Reinigen des Betonuntergrundes von Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden

Bestandteilen.

Einheit: m²

13.30 Bewegungsfugen Boden, Bandbreite 400 mm

Bewegungsfugen mit dem vlieskaschierten

Weich-PVC-Abdichtband weber.tec Superflex B 400,

Bandbreite 400 mm, abdichten. Klebebereich des

Abdichtbandes mit 2-komp. Epoxidharz weber.prim 807

grundieren. Danach Vlieskaschierung des Abdichtbandes

mit weber.prim 807 tränken und weber.tec Superflex B

400 mit weber.xerm 848, 2-komp. Reaktionsharzkleber auf

der vorbereiteten Sauberkeitsschicht verkleben.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 400 ca. 1,05 m/m

weber.prim 807 ca. 100 ml/m

weber.xerm 848 ca. 3 kg/m

Einheit: m

13.40 Grundierung Sauberkeitsschicht

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m², je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

13.50 Füllspachtelung Sauberkeitsschicht

Kratz- / Füllspachtelung aus weber.tec Superflex D 24

auftragen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 1,5 kg/m²

Einheit: m²

13.60 Abdichtung Boden, Druckwasser

Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:

„mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017 aus

der reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung

weber.tec Superflex D 24 auf der Sauberkeitsschicht in

zwei Arbeitsgängen unter mittiger Einarbeitung des

weber.sys 981 aufbringen. Trockenrückstand ≥ 98

Vol.-%. Dichte: 1,05 g/cm³. Haftzugfestigkeit nach 24 h

>0,5 N/mm². Druckfestigkeit: 0,3 MN/m².

Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm. Druckwasserdicht 1

bar (nach 24 h bei 5°C und 80 % rel. Feuchte).

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 mind. 4,3 kg/m²

weber.sys 981 ca. 1,1 m²/m²

Einheit: m²

13.70 Schutzestrich Boden

Schutzestrich, z. B. CT- 20, d = _____________ cm, auf

Trennlage (2-lagige PE-Folie), nach Durchtrocknung der

Flächenabdichtung erstellen. Der erforderliche Schutz

der Abdichtung im Randbereich ist in die Einheitspreise

dieser Position einzurechnen.

Verbrauch: PE-Folie ca. 2,1 m²/m²

Einheit: m²

13.80 Reinigen des Untergrundes

Reinigen der Wandflächen sowie Bankette bzw.

Fundamentvorsprünge von Erdreich, Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und Entfernen von Graten, Mörtelresten,

losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Einheit: m²

13.90 Fehlstellen verschließen

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen

>5 mm mit weber.tec 933, schwindkompensierter,

wasserundurchlässiger Egalisierspachtel verschließen.

Verbrauch: weber.tec 933, ca. 18 kg/m² und cm

Schichtdicke

Einheit: m²

13.100 Grundierung Sockel

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m², je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

13.110 Sockelabdichtung bei vorgesehenem Putzsockel

Abdichtung des Sockelbereichs (aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec Superflex

D24-Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Auf den Bereich, der einen Putzauftrag

erhalten soll, weber.san 951 S Spritzbewurf vollflächig

aufbringen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

weber.san 951 S ca. 7 kg/m²

Einheit: m²

13.120 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk

Abdichtung des Sockelbereichs  aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec Superflex

D24-Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Die Abdichtung wird über die Wandaufstandsfuge hinweg am Hintermauerwerk hochgeführt.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

13.130 Eventual- Position  Tür-/Fensteranschlüsse

Tür-/Fensteranschlussprofile, an denen die Sockelabdichtung angearbeitet wird, von

Schmutz, Fett und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen befreien.

a. Kunststoffprofile anrauen und mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen.

b. Beschichtete Aluprofile mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen

c. Aluminiumprofile mit weber.sys 992 reinigen

Danach Aluminiumprofile mit weber.tec 793 Universalbauharz 
grundieren und frisch in frisch mit feinem Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm)  abstreuen.

d. Holzprofile reinigen

Verbrauch: weber.sys 992  20-50 g m²

weber.tec 793  100-150 g m²

Quarzsand  1,5-2 kg m²

Einheit: m²

13.140 Eventual- Position  Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse

Abdichtung der Tür-/Fensteranschlüsse aus der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- Spachtelverfahren aufbringen. Im ersten Arbeitsgang wird im Übergangsbereich zu den Tür-/Fensterprofilen die Dichtfolie weber.sys 982 vollflächig eingearbeitet.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.4,5 kg/m²

weber.sys 982 1,10 m²/m²

13.150 Rohrdurchführung

Geprüftes Rohrdurchführungssystem, z.B  Doyma-Rohrdurchführungssystem einbauen. Klebeflansch bündig mit der Außenseite der Wand einbauen. Hohlräume

und Übergänge mit weber.tec 933 egalisieren.

Einheit: m

13.160 Grundierung Wand

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m², je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

13.170 Füllspachtelung Wand

Kratz- / Füllspachtelung aus weber.tec Superflex D 24

herstellen.

Verbrauch bei Betonuntergrund: weber.tec Superflex D 24

ca. 1,5 kg/m²

Verbrauch bei Ziegeluntergrund: weber.tec Superflex D

24 ca. 1,5 bis 4 kg/m²

Einheit: m²

13.180 Eventual- Position Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm

Gebäudetrennfugen im Mauerwerk auf durchgehender Bodenplatte,

außenliegend, mit dem elastischen, vlieskaschierten Weich-PVC-Abdichtband

weber.tec Superflex B 240 Endstückband abdichten. Das Abdichtband mit

weber.tec Superflex D24 auf der Wandfläche und der Stahlbetonsohlplatte verkleben

und im Randbereich mit weber.tec Superflex D 24 überarbeiten.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 240 Endstückband  ca. 1,05 m/m

weber.tec Superflex D 24 ca. 2 kg/m

Einheit: m

13.190 Bewegungsfugen Wand, Bandbreite 400 mm

Bewegungsfugen im Mauerwerk, außenliegend, mit dem

vlieskaschierten Weich-PVC-Abdichtband weber.tec

Superflex B 400 abdichten. Das Abdichtband aus dem

Bereich der Bodenplatte weiterführen, mit weber.tec

Superflex D 24 auf der Wandfläche verkleben und im

Randbereich mit weber.tec Superflex D 24 überarbeiten.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 400 ca. 1,05 m/m

weber.tec Superflex D 24 ca. 2 kg/m

Einheit: m

13.200 Hohlkehlen abdichten

Hohlkehlen zwischen Lichtschächten und Wand sowie

Wandinnenecken mit weber.tec Superflex D 24 ausbilden

(max. Radius 2 cm) und in die Flächenabdichtung

einbinden.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 0,5 bis 1,0

kg/m

Einheit: m

13.210 Abdichtung Wand, Druckwasser

Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:

„mäßige Einwirkung von drückendem Wasser“ nach DIN 18533, Stand 07/2017 aus

der reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung

weber.tec Superflex D 24 auf der Kratz- /Füllspachtelung

in zwei Arbeitsgängen unter mittiger Einarbeitung des weber.sys 981 aufbringen.

Trockenrückstand≥ 98 Vol.-%. Dichte: 1,05 g/cm³.

Haftzugfestigkeit nach 24 h >0,5 N/mm².

Druckfestigkeit: 0,3 MN/m². Mindesttrockenschichtdicke:

4 mm. Druckwasserdicht 1 bar (nach 24 h bei 5°C.und 80%

rel. Feuchte).

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 mind. 4,3 kg/m²

weber.sys 981 ca. 1,1 m²/m²

Einheit: m²

13.220 Feuchteschutz des Sockels

Feuchteschutz des Sockelputzes im Übergang zum erdberührten Bereich

aus der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- oder Spachtelverfahren aufbringen. Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Diese ist mindestens bis 5 cm oberhalb des Geländes aufzutragen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 2,2 kg/m²

Einheit: m²

13.230 Schutzschicht Wand, Schutzmatte

Schutzschicht nach Durchtrocknung der Flächenabdichtung

mit Schutzmatten aus Polystyrol-Regenerat des Typs

weber.sys 983, geprüft nach DIN 4095, fachgerecht

aufbringen.

Verbrauch: weber.sys 983 ca. 1,05 m²/m²

Einheit: m²

13.240 Schutzschicht Bankette

Vorbereitete Perimeterdämmplatten auf

Fundamentvorsprung und Fundamentstirnseite nach

Durchtrocknung der Abdichtung vollflächig mit weber.tec Superflex D

24 verkleben.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 1 kg/m

Einheit: m

13.250 Perimeterdämmung Wand

Perimeterdämmung nach Durchtrocknung der

Flächenabdichtung aus zugelassenen Perimeterdämmplatten

d= ________________ mm,

vollflächig- inkl. Plattenstoss mit weber.tec Superflex

D 24 verkleben. Plattenstösse verspachteln. Die Platten

müssen fest auf den im Fundamentbereich verlegten

Platten aufstehen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 (als Kleber) ca. 4

kg/m²

Perimeterdämmung, d = __________ mm ca.

1,05 m²/m²

Einheit: m²

Zusammenfassung

13.10 Sauberkeitsschicht aus Beton C 25/30                                              GP _____________

13.20 Betonuntergrund reinigen                                                                   GP _____________

13.30 Bewegungsfugen Boden, Bandbreite 400 mm                                  GP _____________

13.40 Grundierung Sauberkeitsschicht                                                        GP _____________

13.50 Füllspachtelung Sauberkeitsschicht                                                   GP _____________

13.60 Abdichtung Boden, Druckwasser       			         GP _____________

13.70 Schutzestrich Boden                                                                           GP _____________

13.80 Reinigen des Untergrundes                                                                GP _____________

13.90 Fehlstellen verschließen                                                                     GP _____________

13.100 Grundierung Sockel                                                                       GP _____________

13.110 Sockelabdichtung bei vorgesehenem Putzsockel                           GP _____________

13.120 Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk 		         GP _____________

13.130 Tür-/Fensteranschlüsse 				         GP _____________

13.140 Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse 		         GP _____________

13.150 Rohrdurchführung 				         GP _____________

13.160 Grundierung Wand                                                                          GP _____________

13.170 Füllspachtelung Wand                                                                    GP _____________

13.180 Eventual-Position Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm  GP _____________

13.190 Bewegungsfugen Wand, Bandbreite 400 mm                               GP _____________

13.200 Hohlkehlen abdichten                                                                     GP _____________

13.210 Abdichtung Wand, Druckwasser                   		       GP _____________

13.220 Feuchteschutz des Sockels 			      GP _____________

13.230 Schutzschicht Wand, Schutzmatte                                                GP _____________

13.240 Schutzschicht Bankette                                                                  GP _____________

13.250 Perimeterdämmung Wand                                                             GP _____________

LV 13 Reaktivabbindend weber.tec Superflex D24                                 GP _____________