Leistungsbeschreibung

LV 18 Abdichtung gegen mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (W2.1-E)- Flexibel weber.tec 922

Vorbemerkungen

Grundlage dieses Angebotes

ist:_______________________________

Im Auftragsfall werden die Verarbeitungsrichtlinien der

Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

weber.san 951 S

weber.tec 933

weber.xerm 848

weber.tec 901

weber.prim 807

weber.sys 983

weber.tec 922

weber.tec Superflex B 240/B 400

weber.tec Superflex D 2/D24

Zur Ausführung kommt eine 2-komp.,

kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung weber.tec 922  (PMBC)

für die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:

mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017.

Das Abdichtsystem übertrifft die nach DIN EN

15814- Stand 01/ 2013 geforderten Anforderungen. Der

Trockenrückstand des Abdichtsystems beträgt ≥ 84

Vol.-%. Mit CE- Zeichen nach DIN EN 15814, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis nach PG ÜBB

18.10 Sauberkeitsschicht aus Beton C 25/30, d = 10 cm,

Sauberkeitsschicht aus Beton C 25/30, d = 10 cm,

erstellen. Randbereich der Sauberkeitsschicht in einer

Breite von b =_______________ cm und einer Schichtdicke

von d = ________________ cm aus Beton C 25/30 erstellen

und zusätzlich entsprechend statischen Erfordernissen

bewehren.

Einheit: m²

18.20 Betonuntergrund reinigen

Reinigen des Betonuntergrundes von Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden

Bestandteilen.

Einheit: m²

18.30 Bewegungsfugen Boden, Bandbreite 400 mm

Bewegungsfugen mit dem vlieskaschierten

Weich-PVC-Abdichtband weber.tec Superflex B 400,

Bandbreite 400 mm, abdichten. Klebebereich des

Abdichtbandes mit 2-komp. Epoxidharz weber.prim 807

grundieren. Danach Vlieskaschierung des Abdichtbandes

mit weber.prim 807 tränken. Weber.tec Superflex B

400 mit weber.xerm 848,  2-komp. Reaktionsharzkleber auf

der vorbereiteten Sauberkeitsschicht verkleben und mit weber.sys Hartquarzmaterial der Körnung 0,1-0,5 mm vollflächig im Überschuss abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 400 ca. 1,05 m/m

weber.prim 807 ca. 100 ml/m

weber.xerm 848 ca. 3 kg/m

weber.sys Hartquarzmaterial der Körnung 0,1-0,5 ca. 2 kg/m²

Einheit: m

18.40 Voranstrich Sauberkeitsschicht

Grundierung aus weber.tec 901, 1:10 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.tec 901 ca. 15 bis 30 ml/m²

Einheit: m²

18.50 Füllspachtelung Sauberkeitsschicht

Kratz- / Füllspachtelung aus weber.tec 922

herstellen.

Verbrauch: weber.tec 922 ca. 1,5 kg/m²

Einheit: m²

18.60 Abdichtung Boden, Druckwasser

Flächenabdichtung gegen

Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:

„mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017, aus der 2-komp.,

kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung weber.tec 922 auf

der Sauberkeitsschicht in zwei Arbeitsgängen unter

mittiger Einarbeitung von weber.sys 981 aufbringen.

Trockenrückstand: ≥84 Vol.-%. Dichte: ca. 1,2 kg/dm³.

Druckfestigkeit: 0,3 MN/m².

Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm.

Verbrauch: weber.tec 922 mind. 6 kg/m²(Mehrverbrauch infolge handwerklicher Schwankungen von ca. 1-1,5 kg/m² ist gesondert zu kalkulieren)

weber.sys 981 ca. 1,1 m²/m²

Einheit: m²

18.70 Schutzestrich Boden

Schutzestrich, z. B. CT 20, d = _______________ cm auf

Trennlage (2-lagige PE-Folie) nach Durchtrocknung der

Flächenabdichtung erstellen. Der erforderliche Schutz

der Abdichtung im Randbereich ist in die Einheitspreise

dieser Position einzurechnen.

Verbrauch: PE-Folie ca. 2,1 m²/m²

Einheit: m²

18.80 Vorbereitung des Untergrundes

Reinigen der Wandflächen sowie Bankette bzw.

Fundamentvorsprünge von Erdreich, Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und Entfernen von Graten, Mörtelresten,

losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Einheit: m²

18.90 Fehlstellen verschließen

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen

>5 mm mit weber.tec 933, schwindkompensierter, schnellabbindender,

wasserundurchlässiger Egalisierspachtel verschließen.

Verbrauch: weber.tec 933, ca. 18 kg/m² und cm

Schichtdicke

Einheit: m²

18.100 Grundierung Sockel

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m², je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

18.110 Sockelabdichtung bei vorgesehenem

Putzsockel

Abdichtung des Sockelbereichs aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec 922- Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Auf den Bereich, der einen Putzauftrag

erhalten soll, weber.san 951 S Spritzbewurf vollflächig

aufbringen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

weber.san 951 S ca. 7 kg/m²

Einheit: m²

18.120 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk

Abdichtung des Sockelbereichs  aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec 922- Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im

Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Die Abdichtung wird über die Wandaufstandsfuge hinweg am Hintermauerwerk hochgeführt.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

Einheit: m²

18.130 Eventual- Position

Tür-/Fensteranschlüsse

Tür-/Fensteranschlussprofile, an denen die Sockelabdichtung angearbeitet wird, von

Schmutz, Fett und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen befreien.

a. Kunststoffprofile anrauen und mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen.

b. Beschichtete Aluprofile mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen

c. Aluminiumprofile mit weber.sys 992 reinigen

Danach Aluminiumprofile mit weber.tec 793 Universalbauharz 
grundieren und frisch in frisch mit feinem Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm)  abstreuen.

d. Holzprofile reinigen

Verbrauch: weber.sys 992  20-50 g m²

weber.tec 793  100-150 g m²

Quarzsand  1,5-2 kg m²

Einheit: m²

18.140 Eventual- Position

Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse

Abdichtung der Tür-/Fensteranschlüsse mit der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- Spachtelverfahren aufbringen. Im ersten Arbeitsgang wird im Übergangsbereich zu den Tür-/Fensterprofilen wird die Dichtfolie weber.sys 982 vollflächig eingearbeitet.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.4,5 kg/m²

weber.sys 982 1,10 m²/m²

Einheit: m²

18.150 Rohrdurchführung

Geprüftes Rohrdurchführungssystem, z.B  Doyma-Rohrdurchführungssystem einbauen. Klebeflansch bündig mit der Außenseite der Wand einbauen. Hohlräume

und Übergänge mit weber.tec 933 egalisieren.

Einheit: m

18.160 Grundierung Wand

Grundierung aus weber.tec 901, 1:10 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.tec 901 ca. 15 bis 30 ml/m²

Einheit: m²

18.170 Kratz- / Füllspachtelung Wand

Kratz- / Füllspachtelung aus weber.tec 922

herstellen.

Verbrauch bei Betonuntergrund: weber.tec 922

ca. 2 kg/m²

Verbrauch bei Mauerwerk: weber.tec 922 ca. 1,5

bis 4 kg/m²

Einheit: m²

18.180 Eventual- Position Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240mm

Gebäudetrennfugen im Mauerwerk auf durchgehender Bodenplatte,

außenliegend, mit dem elastischen, vlieskaschierten Weich-PVC-Abdichtband

weber.tec Superflex B 240 Endstückband abdichten. Das Abdichtband mit

weber.tec 922 auf der Wandfläche und der Stahlbetonsohlplatte verkleben und im

Randbereich mit weber.tec 922 überarbeiten.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 240 ca. 1,05 m/m

weber.tec 922  ca. 2 kg/m

Einheit: m

11.190 Bewegungsfugen Wand, Bandbreite 400mm

Bewegungsfugen im Mauerwerk, außenliegend, mit dem

vlieskaschierten Weich-PVC-Abdichtband weber.tec

Superflex B 400 abdichten. Das Abdichtband aus dem

Bereich der Bodenplatte weiterführen, mit weber.tec

922 auf der Wandfläche verkleben und im

Randbereich mit weber.tec 922 überarbeiten.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 400 ca. 1,05 m/m

weber.tec 922 ca. 2 kg/m

Einheit: m

18.200 Hohlkehlen abdichten

Hohlkehlen zwischen

Lichtschächten und Wand sowie Wandinnenecken mit

weber.tec 922 ausbilden (max. Radius 2 cm) und

in die Flächenabdichtung einbinden.

Verbrauch: weber.tec 922 ca. 0,5 bis 1,0 kg/m

Einheit: m

18.210 Abdichtung Wand, Druckwasser

Flächenabdichtung

gegen

Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:

„mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach DIN 18533, Stand 07/2017, aus der 2-komp.,

kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung

weber.tec 922

auf der Kratz- / Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen

unter mittiger Einarbeitung des weber.sys 981

aufbringen. Trockenrückstand: ≥ 84 Vol.-%. Dichte:

1,2 kg/dm³. Druckfestigkeit: 0,3 MN/m².

Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm.

Verbrauch: weber.tec 922 mind. 6 kg/m² (Mehrverbrauch infolge handwerklicher Schwankungen von ca. 1-1,5 kg/m² ist gesondert zu kalkulieren)

weber.sys 981 ca. 1,1 m²/m²

Einheit: m²

18.220 Feuchteschutz des Sockels

Feuchteschutz des Sockelputzes im Übergang zum erdberührten Bereich

aus der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- oder Spachtelverfahren aufbringen. Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Diese ist mindestens bis 5 cm oberhalb des Geländes aufzutragen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.2,2 kg/m²

Einheit: m²

18.230 Schutzschicht Wand, Schutzmatte

Schutzschicht nach Durchtrocknung der Flächenabdichtung

mit Schutzmatten aus Polystyrol-Regenerat des Typs

weber.sys 983, geprüft nach DIN 4095, fachgerecht

aufbringen.

Verbrauch: weber.sys 983 ca. 1,05 m²/m²

Einheit: m²

18.240 Schutzschicht Bankette

Vorbereitete zugelassene Perimeterdämmplatten auf

Fundamentvorsprung- und Fundamentstirnseite nach

Durchtrocknung der Abdichtung vollflächig mit weber.tec 922 verkleben.

Verbrauch weber.tec 922 ca. 2-3 kg/m

Einheit: m

18.250 Perimeterdämmung Wand

Perimeterdämmung nach Durchtrocknung der

Flächenabdichtung aus zugelassenen Perimeterdämmplatten, d= ________________ mm,

vollflächig- inkl. Plattenstoss mit weber.tec 922 verkleben. Plattenstösse verspachteln. Die Platten

müssen fest auf den im Fundamentbereich verlegten

Platten aufstehen.

Verbrauch: weber.tec 922 (als Kleber) ca. 4-5

kg/m²

Perimeterdämmung, d = _______ mm ca. 1,05 m²/m²

Einheit: m²

Zusammenfassung

18.10 Sauberkeitsschicht aus Beton C 25/30, d = 10 cm                                    GP _____________

18.20 Betonuntergrund reinigen                                                                          GP _____________

18.30 Bewegungsfugen Boden, Bandbreite 400 mm                                          GP _____________

18.40 Voranstrich Sauberkeitsschicht                                                                 GP _____________

18.50 Füllspachtelung Sauberkeitsschicht                                                          GP _____________

18.60 Abdichtung Boden, Druckwasser	                                                   GP _____________

18.70 Schutzestrich Boden                                                                                 GP _____________

18.80 Vorbereitung des Untergrundes                                                                GP _____________

18.90 Fehlstellen verschließen                                                                           GP _____________

18.100 Grundierung Sockel                                                                                GP _____________

18.110 Sockelabdichtung   bei vorgesehenem  Putzsockel	             GP _____________

18.120 Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk          	             GP _____________

18.130 Tür-/Fensteranschlüsse 				             GP _____________

18.140  Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse 			             GP _____________

18.150 Rohrdurchführung 				             GP _____________

18.160 Grundierung Wand   				             GP _____________

18.170 Kratz- / Füllspachtelung Wand                                                                GP _____________

18.180 Eventual- Position Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240mm       GP _____________

18.190 Bewegungsfugen Wand, Bandbreite 400mm                                         GP _____________

18.200 Hohlkehlen abdichten                                                                             GP _____________

18.210 Abdichtung Wand, Druckwasser                               	             GP _____________

18.220 Feuchteschutz des Sockels 			             GP _____________

18.230 Schutzschicht Wand, Schutzmatte                                                         GP _____________

18.240 Schutzschicht Bankette                                                                          GP _____________

18.250 Perimeterdämmung Wand                                                                     GP _____________

LV 18 flexibel weber.tec 922		                                                   GP _____________