Leistungsbeschreibung

LV 2.5 Reaktionsharzverbundabdichtung in Großküchen, Laborräumen und

Waschhallen mit zusätzlich chemischer Belastung nach DIN 18534 mit AIV-F aus weber.tec 827/827S bei Wassereinwirkungsklassen W3-I

Allgemeines

Grundlage dieses Angebotes ist: ___________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Fliesenguide Ausgabe sind zu beachten:

weber.rep 764, Aussgleichsspachtel

weber.rep 768, Vergussmörtel 4 mm

weber.prim 802, Haftgrundierung Bodenausgleich

weber.prim 806, Riss- und Grundierharz

weber.prim 807, Grundierharz

weber.tec 827/827-S, flexible Reaktionsharzabdichtung

weber.tec 828 DB, Dichtbandsystem

weber.xerm 847, Reaktionsharzkleber

weber.xerm 848, Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel

weber.xerm 861, Flex-Klebemörtel, Universal

weber.fug 880, Fliesen- Silikon, acetatvernetzend

weber.fug 884, Primer für saugende Untergründe

weber.fug 885, Primer für nicht saugende Untergründe

Zur Ausführung kommt ein hochflexibles Abdichtungssystem, welches den Anforderungen der DIN 18534 Juli 2017 entspricht, im direkten Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten. Das Abdichtungssystem ist für die Wassereinwirkungsklassen: W0-I bis W3-I geeignet. Für die Anwendung liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Eignung an Wand- und Bodenflächen vor. Geeignet sind alle Beton- und Mauerwerksflächen mit feinporiger Oberfläche sowie Putzflächen der Mörtelgruppe DIN EN 998 CS II, CS III und CS IV. Der zur Anwendung kommende Fliesenkleber übertrifft die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie sowie der Klasse C 2 TE /S1 der europäischen Fliesenklebernorm DIN 12004 mit Haftzugwerten ≥1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen.

Die Verfugung erfolgt mit einem chemikalienbeständigen 2-komp. Reaktionsharzfugenmörtel weber.xerm 848. Die Chemikalienbeständigkeit ist durch ein Prüfzeugnis nach DIN 12808-1 nachzuweisen. Die abzudichtenden Betonbodenflächen sollen die Bedingungen der Festigkeitsklasse C 20/25 nach DIN 1045 erfüllen. Die Oberfläche muss fest sein, frei von Zementschlämme, losen und minderfesten Bestandteilen, Gefügefehlstellen und trennend wirkenden Substanzen (z.B. Öl, Fett, Gummiabrieb, Trennmittel, Nachbehandlungsmittel und organische Zusätze). Sie darf weder abmehlen noch absanden. Die Haftzugfestigkeit des Betonuntergrundes soll mindestens 1,0 N/mm² betragen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes soll vor Beginn der Beschichtungsarbeiten 4 Gew.-% nicht überschreiten.

Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen. Die Wandflächen sind mindestens 30 cm höher als die Medienbelastung auftreten kann, säurefest zu verfliesen. DIN 18157, Teil 3 ist zu beachten.

2.5.10	Untergrund vorbereiten

Beton- bzw. Estrichoberfläche für die in den Folgepositionen beschriebenen Arbeitsgänge durch die Entfernung von allen losen Teilen, Öl, Fett sowie Säure- und Laugenverschmutzungen, verbundmindernden Altanstrichen und absandenden oder mürben Feinmörtelschichten durch z.B. Fräsen, Kugelstrahlen oder Höchstdruckwasserstrahlen so vorbereiten, dass ein für die Reaktionsharzabdichtung ausreichend tragfähiger Untergrund geschaffen wird. Tiefgründige Verschmutzungen ausstemmen bis ein sauberer, tragfähiger Untergrund erreicht ist.

Einheit: m²

2.5.20	Risse kraftschlüssig verschließen

Kraftschlüssiges Verschließen vorhandener Risse über 0,2 mm Breite mit weber.prim 806, Riss- und Grundierharz incl. anschließender Quarzsandabstreuung.

Verbrauch: 	weber.prim 806 ca. 1,1 kg/ dm³

Einheit: m

2.5.30	Füll- und Ausgleichsspachtelung, Betonflächen, 1 bis 10 mm

Grundierung für weber.rep 764 mit weber.prim 802, 1:3 RT mit Wasser verdünnt, auftragen. Nach Abtrocknen der Grundierung Füll- und Ausgleichsspachtelung mit weber.rep 764, kunststoffvergüteter, hydraulisch abbindender Fertigmörtel. Bei Schichtdicken von 1 bis 5 mm erfolgt die Verarbeitung im Dünnschichtverfahren.

Bei Schichtdicken von 5 bis 10 mm erfolgt der Auftrag in 2 Arbeitsgängen. Auftrag der ersten Schicht (4 bis 7 mm Schichtdicke) mit Spitzzahnkelle (5 mm Zahnung) horizontal verziehen. Direkt nach dem Aushärten der ersten Schicht (nach 3 bis 24 Stunden) ist die zweite Lage im Dünnschichtverfahren (max. Gesamtschichtdicke = 10 mm) aufzubringen.

Verbrauch: 	weber.rep 764 ca. 1,8 kg/m² und mm Schichtdicke

weber.prim 802 ca. 0,1 - 0,2 l Konzentrat/m²

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

2.5.40	Grundierung, lösemittelfrei

Porenfüllende Grundierung mit weber.prim 807, transparentes, lösemittelfreies 2-Komp.-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis.

Verbrauch: 	weber.prim 807 ca. 250 bis 500 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

2.5.50	Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten

Abdichten der Anschlüsse Boden/Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungsfugen mit weber.tec 828 DB, vlieskaschiertes Spezial Elastomer. Das Abdichtband wird in das aufgespachtelte weber.tec 827 S, lösemittelfreies, 2-Komp. Epoxidharz, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen bei hoher Beanspruchung, Schwimmbecken, gewerblichen Großküchen und ähnlichen Nutzungen, eingedrückt und anschließend im Randbereich überspachtelt und frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 - 1,2 mm) abgestreut.

Verbrauch: 	weber.tec 828 DB ca. 1,05 m/m

weber.tec 827 S ca. 800 g/m

Einheit: m

2.5.60	Dünnbettbodenablauf (Polymerbeton-Kragen) eindichten (Epoxidharz)

Dünnbettbodenablauf im Bereich des Polymerbetonkragens mit weber.prim 807, lösemittelfreies, 2-Komp.-Epoxidharz, grundieren. Nach 2 bis 4 Stunden Estrich und Polymerbetonkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit weber.tec 827 S, 2-Komp. Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis, in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten. Abstreuen der weber.tec 827 S Abdichtung frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm). Einpassen des Aufstockelementes.

Verbrauch: 	weber.prim 807 ca. 100 g/Stück

weber.tec 827 S ca. 2 kg/Stück

Dünnbettbodenablauf Fabrikat: _______________

Einheit: m²

2.5.70	Dünnbettbodenablauf (Los-Festflansch) eindichten

Ablaufebene des Dünnbettbodenablaufs (Festflansch) und einen ca. 10 cm breiten Streifen des Estrichs mit weber.tec 827 S, 2-Komp. Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis, in einer Schichtdicke von mind. 2 mm einschlämmen. Einbettung der passend zugeschnittenen Manschette aus weber.sys 982, in die vorgelegte weber.tec 827 S Schicht, andrücken und anschließend überarbeiten. In einem zweiten Arbeitsgang nochmals mit einer Schichtdicke von 1 mm überarbeiten. Aufsetzen des Losflanschelementes incl. Aufstockelement und verschrauben.

Verbrauch: 	weber.tec 827 S ca. 2 kg/Stück

weber.sys 982 ca. 0,3 m²/ Stück

Dünnbettbodenablauf Fabrikat: _______________

Einheit: Stück

2.5.80	Edelstahlentwässerungsrinne eindichten

Edelstahlentwässerungsrinne mit Fest- und Losflansch und 2. Entwässerungsebene in Höhe des Konstruktionsbetons nach Maßgabe des Entwässerungsplans einbauen. Der Estrich ist im Bereich der Rinne auszusparen und zum Konstruktionsbeton hin abzuschrägen. Estrich im Bereich der abzudichtenden Edelstahlentwässerungsrinne mit weber.prim 807 grundieren. Nach ca. 2 bis 4 Stunden auf Festflansch (vorher reinigen) und umgebenden Estrich weber.tec 827 S in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm aufbringen. Abstreuen der weber.tec 827 S Abdichtung frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) im Bereich der mit Dünnbettmörtel bzw. -kleber überarbeitet wird. Nach ca. 48 Stunden Verschrauben des Losflansches und Einsetzen des Aufstockelementes. Der Hohlraum bis zur Ansetz- und Verlegefläche des keramischen Belages wird mit schwindkompensiertem Vergussmörtel, z.B. weber.rep 768 aufgefüllt.

Verbrauch: 	weber.prim 807 ca. 100 ml/ Stück

weber.tec 827 S ca. 2 kg/Stück

weber.rep 768 ca. 2 kg/l Füllraum

Bodenablauf Fabrikat: __________

Einheit: Stück

2.5.90	Wandabdichtung im Bereich der Kochzone mit Epoxidharz nach DIN 18534 W3-I für zusätzlich chemisch belastete Bereiche

Abdichtung der senkrechten Flächen mit weber.tec 827 S (lösemittelfreie, spachtelfähige 2-Komp. Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen bei hoher Beanspruchung, Schwimmbecken, gewerblichen Großküchen und ähnlichen Nutzungen) auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. weber.tec 827 S im 1. Arbeitsgang mit Spitzzahnglätter (Weber-Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 2) aufkämmen und unmittelbar danach gleichmäßig 1,5 mm dick mit der Glättkelle abziehen (Verbrauch: ca. 1,9 kg/m²). Im 2. Arbeitsgang nochmals 0,4 - 0,5 mm (Verbrauch: ca. 0,6 kg/m²) auftragen. Nach dem 2. Arbeitsgang wird die noch frische Flächenabdichtung mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu entfernen.

Verbrauch: 	weber.tec 827 S ca. 2,5 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke,

weber.sys Hartquarzmaterial (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m²

Einheit: m²

2.5.100	Wandabdichtung im Bereich der Kochzone mit Epoxidharz nach DIN 18534 W3-I für zusätzlich chemisch belastete Bereiche

Abdichtung der senkrechten Flächen mit weber.tec 827 S (lösemittelfreie, spachtelfähige 2-Komp. Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen bei hoher Beanspruchung, Schwimmbecken, gewerblichen Großküchen und ähnlichen Nutzungen) auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. weber.tec 827 S im 1. Arbeitsgang mit Spitzzahnglätter (Weber-Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 2) aufkämmen und unmittelbar danach gleichmäßig 0,8 mm dick mit der Glättkelle abziehen (Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²). Im 2. Arbeitsgang nochmals 0,4 - 0,5 mm (Verbrauch: ca. 0,6 kg/m²) auftragen. Nach dem 2. Arbeitsgang wird die noch frische Flächenabdichtung mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu entfernen.

Verbrauch: 	weber.tec 827 S ca. 1,6 kg/m² bei 1,2 mm Schichtdicke,

weber.sys Hartquarzmaterial (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m²

Einheit: m²

2.5.110	Bodenabdichtung zwischen Herd- und Ablaufrinne mit Epoxidharz nach DIN 18534 W3-I für zusätzlich chemisch belastete Bereiche

(Koch-/Abflusszone), Epoxidharz Flächenabdichtung der waagerechten und geneigten Flächen (bis 1,5 % Gefälle) mit weber.tec 827, 2-Komp. Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis, auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. 1. Auftrag weber.tec 827 mit Spitzzahnglätter (Weber- Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 1) aufkämmen und unmittelbar danach gleichmäßig ca. 1,5 mm dick (Verbrauch: ca. 2,0 kg/m²) mit der Glättkelle abziehen. 2. Auftrag weber.tec 827 ca. 0,5 mm dick (Verbrauch ca. 0,6 kg/m²). Der 2. Auftrag erfolgt frühestens nach 24 Stunden nach dem 1. Auftrag. Die noch frische Flächenabdichtung (letzter Auftrag) wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu entfernen.

Verbrauch: 	weber.tec 827 ca. 2,5 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke,

weber.sys Hartquarzmaterial (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m²

Einheit: m²

2.5.120	Bodenabdichtung außerhalb der Koch-/Abflusszone

Epoxidharzflächenabdichtung der waagerechten und geneigten Flächen (bis 1,5 % Gefälle) mit weber.tec 827, lösemittelfreie, rollfähige 2 Komp.- Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis (Festkörpervolumen 100 %), auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. 1. Auftrag weber.tec 827 mit Spitzzahnglätter (Weber-Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 1) aufkämmen und unmittelbar danach gleichmäßig ca. 1,0 mm dick (Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²) mit der Glättkelle abziehen. 2. Auftrag weber.tec 827 ca. 0,2 mm dick (Verbrauch ca. 0,3 kg/m²). Der 2. Auftrag erfolgt frühestens 24 Stunden nach dem 1. Auftrag. Die noch frische Flächenabdichtung (letzter Auftrag) wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) frisch in frisch abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu entfernen.

Verbrauch: 	weber.tec 827 ca. 1,6 kg/m² bei 1,2 mm Schichtdicke,

weber.sys Hartquarzmaterial (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m²

Einheit: m²

2.5.130	Boden-/Wandabdichtung im Bereich der Koch-/Abflusszone, mit Epoxidharz nach DIN 18534 W3-I für zusätzlich chemisch belastete Bereiche

Abdichtung der waagerechten und senkrechten Flächen mit weber.tec 827 S lösemittelfreie, spachtelfähige 2-Komp. Epoxidharzbasis mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen bei hoher Beanspruchung, Schwimmbecken, gewerblichen Großküchen und ähnlichen Nutzungen) auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. weber.tec 827 S im 1. Arbeitsgang mit Spitzzahnglätter (Weber- Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 2) aufkämmen und unmittelbar danach gleichmäßig 1,5 mm dick mit der Glättkelle abziehen (Verbrauch: ca. 1,9 kg/m²). Im 2. Arbeitsgang nochmals 0,4 - 0,5 mm (Verbrauch: ca. 0,6 kg/m²) auftragen. Nach dem 2. Arbeitsgang wird die noch frische Flächenabdichtung mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu entfernen.

Verbrauch: 	weber.tec 827 S ca. 2,5 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke,

weber.sys Hartquarzmaterial (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m²

Einheit: m²

2.5.140	Boden-/Wandabdichtung außerhalb der Kochzone, Epoxidharz

Abdichtung der waagerechten und senkrechten Flächen mit weber.tec 827 S (lösemittelfreie, spachtelfähige 2-Komp. Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen bei hoher Beanspruchung, Schwimmbecken, gewerblichen Großküchen und ähnlichen Nutzungen) auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. weber.tec 827 S im 1. Arbeitsgang mit Spitzzahnglätter (Weber- Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 2) aufkämmen und unmittelbar danach gleichmäßig 0,8 mm dick mit der Glättkelle abziehen (Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²). Im 2. Arbeitsgang nochmals 0,4 - 0,5 mm (Verbrauch: ca. 0,6 kg/m²) auftragen. Nach dem 2. Arbeitsgang wird die noch frische Flächenabdichtung mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu entfernen.

Verbrauch: 	weber.tec 827 S ca. 1,6 kg/m² bei 1,2 mm Schichtdicke,

weber.sys Hartquarzmaterial (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m²

Einheit: m²

2.5.150	Belag verlegen, Dünnbettmörtel

Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und auf die ausgeführte Flächenabdichtung mit weber.xerm 861, flexibler verzögerter Schnellkleber verwendbar als Dünn- u. Mittelbettmörtel, mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C2 TE S1, im Dünnbett verlegen.

Keramischer Belag:_____________

Verbrauch:	weber.xerm 861 ca. 1,9 kg/m² bei  6 mm Zahnung

Einheit: m²

2.5.160	Belag verlegen, Reaktionsharzkleber

Säurefeste Klinker- und Bodenfliesen nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 847, hochflexibler, lösemittelfreier, standfester 2-Komp. Reaktionsharzkleber im Dünnbettverfahren hohlraumfrei verlegen. Die Verarbeitung erfolgt auf die höchstens 48 Stunden alte, nicht abgestreute bzw. abgestreute Flächenabdichtung. Keramischer Belag:_____________

Verbrauch: 	weber.xerm 847 ca. 2,1 kg/m² bei 6 mm Zahnung

Einheit: m²

2.5.170	Wandbelag verfugen, Reaktionsharz-Fugenmörtel

Verfugung des keramischen Wandbelages mit weber.xerm 848, standfester, feingefüllter, leicht emulgierbarer, lösemittelfreier, 2-komp. Reaktionsharzfugenmörtel für waagerechte und senkrechte Flächen.

Verbrauch: 	weber.xerm 848 ca. 0,5 bis 2,5 kg/m²

Der genaue Verbrauch ist abhängig von der Fugenbreite und dem Verlegegut.

Einheit: m²

2.5.180	Bodenbelag verfugen, Reaktionsharz-Fugenmörtel

Verfugung des keramischen Bodenbelages mit weber.xerm 848, standfester, feingefüllter, leicht emulgierbarer, lösemittelfreier, 2-komp. Reaktionsharzfugenmörtel für waagerechte und senkrechte Flächen.

Verbrauch:	weber.xerm 848 ca. 0,5 bis 2,5 kg/m²

Der genaue Verbrauch ist abhängig von der Fugenbreite und dem Verlegegut.

Einheit: m²

2.5.190	Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 880, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp. Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken mit einem Voranstrich aus weber.fug 885 (für nicht saugende Untergründe) bzw. weber.fug 884 (für saugende Untergründe) versehen.

Verbrauch:	weber.fug 880 ca. 150 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 884 bzw. weber.fug 885 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge

Hinweis für den Nutzer dieses Musterleistungsverzeichnisses:

Bitte beachten Sie die Detailskizzen:	- 2.420 Edelstahlentwässerungsrinne,

- 2.421Großküche, Detail/Sockel/Geräte

Einheit: m

Zusammenfassung

2.5.10	Untergrund vorbereiten 			GP _____________

2.5.20	Risse kraftschlüssig verschließen 			GP _____________

2.5.30	Füll- und Ausgleichsspachtelung, Betonflächen,

1 bis 10 mm 				GP _____________

2.5.40	Grundierung, lösemittelfrei 			GP _____________

2.5.50	Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten 	GP _____________

2.5.60	Dünnbettbodenablauf (Polymerbeton-Kragen) eindichten

(Epoxidharz) 				GP _____________

2.5.70	Dünnbettbodenablauf (Los-Festflansch) eindichten 	GP _____________

2.5.80	Edelstahlentwässerungsrinne eindichten 		GP _____________

2.5.90	Wandabdichtung im Bereich der Kochzone, Epoxidharz 	GP _____________

2.5.100	Wandabdichtung außerhalb der Kochzone, Epoxidharz	GP _____________

2.5.110	Bodenabdichtung zwischen Herd- und Ablaufrinne 	GP _____________

2.5.120	Bodenabdichtung außerhalb der Koch-/Abflusszone 	GP _____________

2.5.130	Boden-/Wandabdichtung im Bereich der

Koch-/Abflusszone, Epoxidharz 			GP _____________

2.5.140	Boden-/Wandabdichtung außerhalb der Kochzone,

Epoxidharz 				GP _____________

2.5.150	Belag verlegen, Dünnbettmörtel 			GP _____________

2.5.160	Belag verlegen, Reaktionsharzkleber 		GP _____________

2.5.170	Wandbelag verfugen, Reaktionsharz-Fugenmörtel 	GP _____________

2.5.180	Bodenbelag verfugen, Reaktionsharz-Fugenmörtel 	GP _____________

2.5.190	Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch 		GP _____________

LV 2.5 Verbundabdichtung in Großküchen, Laborräumen und

Waschhallen (Epoxi) 				GP _____________