Leistungsbeschreibung

LV 21 Abdichtung gegen Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Deckenflächen (W3-E)- Hochflexibel  weber.Superflex D24

Vorbemerkungen

Grundlage dieses Angebotes ist: __________

Im Auftragsfall werden die Verarbeitungsrichtlinien der

Saint Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

weber.tec 933

weber.tec 901

weber.prim 801

weber.tec Superflex D2/ D24

weber.tec Superflex B 240/B 400

weber.sys 982

weber.plan 816

weber.ad 785

weber.san 951 S

weber.sys 992

weber.tec 793

Zur Ausführung kommt eine bitumenfreie,

reaktivabbindende, 2-komp. Dickbeschichtung weber.tec

SUPERFLEX D 24 (FPD) für die Wassereinwirkungsklasse W3-E: Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Deckenflächen nach DIN 18533, Stand 07/2017.

Entsprechend VOB, Teil C, DIN 18336, Abschnitt 0.3

kommt eine reaktivabbindende, 2-komp. Dickbeschichtung

für die Wassereinwirkungsklasse W3-E: Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Deckenflächen nach DIN 18533, Stand 07/2017 zur Ausführung.

Das Abdichtsystem übertrifft die nach DIN EN 15814- Stand 01/ 2013 geforderten Kennwerte. Der

Trockenrückstand des Abdichtsystems beträgt ≥ 98 Vol.-%.

Für den Anwendungsbereich liegt ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG ÜBB vor.

21.10 Vorbereitung des Untergrundes

Reinigen der Sockelwandflächen

von Erdreich, Zementleim, Schmutz,

Staub, Öl, Fett und Entfernen von Graten, Mörtelresten,

losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Einheit: m²

21.20 Fehlstellen verschließen

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen

>5 mm mit weber.tec 933, schwindkompensierter, schnellabbindender,

wasserundurchlässiger Egalisierspachtel verschließen.

Verbrauch: weber.tec 933, ca. 18 kg/m² und cm

Schichtdicke

Einheit: m²

21.30 Grundierung Sockel

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m², je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

21.40 Sockelabdichtung bei vorgesehenem

Putzsockel

Abdichtung des Sockelbereichs aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec SUPERFLEX D 24 - Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) imSchlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Auf den Bereich, der einen Putzauftrag

erhalten soll, weber.san 951 S Spritzbewurf vollflächig

aufbringen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

weber.san 951 S ca. 7 kg/m²

Einheit: m²

21.50 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk

Abdichtung des Sockelbereichs  aus weber.tec Superflex D 2/ D24 (von ca. 20 cm

unterhalb der noch auszuführenden weber.tec SUPERFLEX D 24  Abdichtung bis ca. 30 cm über GOK) im Schlämmverfahren (in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm dick

auftragen. Die Abdichtung wird über die Wandaufstandsfuge hinweg am Hintermauerwerk hochgeführt.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2/ D24, ca. 2,5 kg/m²

Einheit: m²

21.60

Eventual- Position  Tür-/Fensteranschlüsse

Tür-/Fensteranschlussprofile, an denen die Sockelabdichtung angearbeitet wird, von

Schmutz, Fett und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen befreien.

a. Kunststoffprofile anrauen und mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen.

b. Beschichtete Aluprofile mit Verdünnung weber.sys 992 reinigen

c. Aluminiumprofile mit weber.sys 992 reinigen

Danach Aluminiumprofile mit weber.tec 793 Universalbauharz 
grundieren und frisch in frisch mit feinem Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm)  abstreuen.

d. Holzprofile reinigen

Verbrauch: weber.sys 992  20-50 g m²

weber.tec 793  100-150 g m²

Quarzsand  1,5-2 kg m²

Einheit: m²

21.70

Eventual- Position  Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse

Abdichtung der Tür-/Fensteranschlüsse aus der 2-komp., Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämm- Spachtelverfahren aufbringen. Im ersten Arbeitsgang wird im Übergangsbereich zu den Tür-/Fensterprofilen wird die Dichtfolie weber.sys 982 vollflächig eingearbeitet.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca.4,5 kg/m²

weber.sys 982 1,10 m²/m²

Einheit: m²

21.80 Betonuntergrund reinigen

Reinigen des Betonuntergrundes, entfernen von

Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen sowie

haftungsmindernden Bestandteilen.

Einheit: m²

21.90 Gefälleestrich einbauen

Haftbrücke aus weber.plan 816 in Anmachflüssigkeit,

bestehend aus 1 RT weber.ad 785 und 2 RT Wasser

herstellen und auf den mattfeuchten Untergrund

einbürsten. Anschließend Estrichmörtel weber.plan 816

frisch in frisch auftragen und in vorgesehener

Schichtdicke verteilen und abziehen.

Verbrauch: weber.plan 816 ca.19 kg/m² und cm

Schichtdicke

weber.ad 785 ca. 0,25 kg/m²

Einheit: m²

21.100 Hohlkehle, mineralisch abdichten

Mineralische Hohlkehle, Radius ca. 5 cm, im

Übergangsbereich Decke / Wand, außen, aus weber.tec

933, schwindkompensierter, wasserundurchlässiger, schnellabbindender

Egalisier- und Hohlkehlenspachtel, herstellen. Als

Haftbrücke ist weber.tec 933 in schlämmfähiger Konsistenz vorzulegen.

Verbrauch: weber.tec 933 ca. 3,0 kg/m

21.110 Voranstrich Deckenfläche

Grundierung aus weber.prim 801, 1:1 RT mit Wasser

verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: weber.prim 801 ca. 75 - 150 ml/m², je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes

Einheit: m²

21.120 Kratzspachtelung Deckenfläche

Kratz- / Füllspachtelung aus weber Superflex D 24 herstellen.

Verbrauch: weber.tec 922 ca. 1,5 kg/m²

Einheit: m²

21.130 Bewegungsfugen Deckenfläche, Bandbreite 400 mm

Bewegungsfugen mit dem elastischen, vlieskaschierten

Synthese-Kautschuk-Abdichtband weber.tec Superflex B

400 abdichten. Das Abdichtband mit weber.tec Superflex D 24 auf

der Deckenfläche sowie am aufgehenden Sockel verkleben und im Randbereich mit

weber.tec Superflex D 24  überarbeiten.

Verbrauch: weber.tec Superflex B 400 ca. 1,05 m/m

weber.tec Superflex D 24  ca. 2 kg/m

Einheit: m

21.140 Evt.- Pos. Hohlkehlen abdichten

Hohlkehlen zwischen Decke und Wand mit weber.tec

Superflex D24 ausbilden (max. Radius 2 cm) und in die

Flächenabdichtung einbinden.

Verbrauch: weber.tec Superflex  D24ca. 0,5 bis 1,0 kg/m

Einheit: m

21.150 Abdichtung Deckenfläche, nichtdrückendes Wasser

Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W3-E Nichtdrückendes Wasser auf erdüberschütteten Deckenflächen aus der reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung

weber.tec Superflex D 24 auf der Kratz- / Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen auf der Deckenfläche und im Sockelbereich aufbringen. In die erste Abdichtungslage vollflächig weber.sys 981 als Verstärkungeinlage einarbeiten.

Trockenrückstand ≥ 98 Vol.-%. Dichte: 1,05 g/cm³.

Haftzugfestigkeit nach 24 h >0,5 N/mm².

Druckfestigkeit: 0,3 MN/m². Mindesttrockenschichtdicke:4 mm.

Druckwasserdicht 1 bar (nach 24 h bei 5°C.und 80% rel. Feuchte).

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 mind. 4,3 kg/m²

weber.sys 981 ca. 1,1 m²/m²

Einheit: m²

21.150 Wurzelschutzfolie

Geprüfte Wurzelschutzfolie, d = ___________ cm, als

Trennlage nach Herstellervorschrift auf vollständig

durchgetrockneter Flächenabdichtung vollflächig

auslegen.

Verbrauch : Wurzelschutzfolie 1,05 m²/m²

Einheit: m²

Zusammenfassung

LV 21 Hochflexibel weber.tec Superflex D 24

21.10 Vorbereitung des Untergrundes		                          GP _____________

21.20 Fehlstellen verschließen				       GP _____________

21.30 Grundierung Sockel 				       GP _____________

21.40 Sockelabdichtung bei vorgesehenem

Putzsockel	                                                                               	       GP _____________

21.50 Evt.- Pos. Sockelabdichtung bei mehrschaligem Mauerwerk             GP _____________

21.60

Eventual- Position  Tür-/Fensteranschlüsse                                                  GP _____________

21.70

Eventual- Position  Abdichtung, Fenster- /Türanschlüsse	       	        GP _____________

21.80 Betonuntergrund reinigen				        GP _____________

21.90 Gefälleestrich einbauen                                                                       GP _____________

21.100 Hohlkehle, mineralisch abdichten 			        GP _____________

21.110 Voranstrich Deckenfläche				        GP _____________

21.120 Kratzspachtelung Deckenfläche 			        GP _____________

21.130 Bewegungsfugen Deckenfläche, Bandbreite 400 mm 	        GP _____________

21.140 Abdichtung Deckenfläche, nichtdrückendes Wasser 	        GP _____________

21.150 Wurzelschutzfolie 				         GP _____________

LV 21 Hochflexibel weber.tec Superflex D 24                                              GP _____________