Musterleistungsverzeichnis

LV 5.1 Erstellung und Verlegung auf Flüssige Dampfbremse

Grundlage dieses Angebotes ist: ___________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Fliesenguide Ausgabe sind zu beachten:

weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

weber.prim 805, Flüssige Dampfbremse

weber.tec 822, Flüssige Dichtfolie

weber.tec 828, Dichtbandsystem

weber.xerm 853 F, Flexibler Fliesenkleber, schnell

weber.xerm 861, Flex-Klebemörtel, Universal

weber.fug 875 BlueComfort, Premiumfuge

weber.fug 877, Flexfuge (alternativ)

weber.fug 880, Fliesensilikon

weber.fug 885, Primer für nicht saugende Untergründe

Zur Ausführung kommt eine flüssige, verarbeitungsfertige, lösungsmittelfreie Dampfbremse in direktem Verbund mit keramischen Belägen mit folgenden Diffusionswiderstandszahlen: µH2O ca. 400.000, µCO2 ca. 74.000.000. Die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd beträgt bei 2 Anstrichen ca. 80 m. Ist eine Abdichtung erforderlich, so ist diese mit weber.tec 822 auf der Dampfsperre herzustellen. Der zur Anwendung kommende Fliesenkleber übertrifft die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie sowie der Klasse C 2 TE/S1 der neuen europäischen Fliesenklebernorm DIN EN 12004 mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen.

5.1.10	Untergrund reinigen

Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen und für eine Verklebung im Dünn- bzw. Mittelbettverfahren sein.

Einheit: m²

5.1.20	Grundierung

Saugende Untergründe mit weber.prim 801, gebrauchsfertige, transparente Grundierung, im Roll- oder Streichverfahren vollflächig vorbehandeln.

Verbrauch:	weber.prim 801 ca. 200 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

5.1.30	Füllspachtelung

Füllspachtelung bei porigen, lunkerreichen Untergründen, z.B. Beton (nicht bei Gips, Gipsputz und Gipsbauplatten) mit weber.xerm 861, flexibler, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel, mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie nach DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE/S1.

Verbrauch:	weber.xerm 861 ca. 1,3 kg/m² und mm Schichtdicke

Einheit: m²

5.1.40	Füllspachtelung, schnell

Füllspachtelung bei porigen, lunkerreichen Untergründen, z.B. Beton (nicht bei Gips, Gipsputz und Gipsbauplatten) mit weber.xerm 853 F, flexibler, schnell- und hydraulisch abbindender, Dünn- und Mittelbettmörtel.

Verbrauch:	weber.xerm 853 F ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Einheit: m²

5.1.50	Ausgleichsspachtelung

Ausgleichen der Unebenheiten bei mineralischen Untergründen (nicht auf Gips, Gipsputz und Gipsbauplatten) bis 10 mm Schichtdicke mit weber.xerm 861, flexibler, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel, mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie nach DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE/S1.

Verbrauch:	weber.xerm 861 ca. 1,3 kg/m² und mm Schichtdicke

Einheit: m²

5.1.60	Ausgleichsspachtelung, schnell

Ausgleichen der Unebenheiten bei mineralischen Untergründen (nicht auf Gips, Gipsputz und Gipsbauplatten) bis 10 mm Schichtdicke mit weber.xerm 853 F, flexibler, schnell und hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel.

Verbrauch:	weber.xerm 853 F ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

Einheit: m²

5.1.70	Grundierung

Grundierung mit weber.prim 801, transparente Grundierung auf mineralischen Untergründen, wie Beton, Estrich, Zementputz u.ä.

Verbrauch:	weber.prim 801 ca. 150 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

5.1.80	Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten

Abdichten der Ecken mit dem Abdichtband weber.tec 828 DB 75/150 hochelastisches, gewebekaschiertes Synthese-Kautschuk-Abdichtband am Anschluss Boden/Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungsfugen. Das Abdichtband mit weber.tec 822, verarbeitungsfertige, flüssige Dichtfolie auf Dispersionsbasis, verkleben und anschließend überstreichen.

Gewähltes Abdichtband: weber.tec 828 DB_____

Verbrauch:	weber.tec 828 ___________ ca. 1,05 m/m

weber.tec 822 ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband

Einheit: m

5.1.90	Haftbrücke, Dispersion

Haftbrücke mit weber.tec 822, verarbeitungsfertige, rollfähige flüssige Dichtfolie, in einem Arbeitsgang aufbringen.

Verbrauch:	weber.tec 822 ca. 400 ml/m²

Einheit: m²

5.1.100	Dampfbremse, 1. Auftrag

Nach Auftrocknung der Haftbrücke weber.prim 805, flüssige, verarbeitungsfertige, lösungsmittelfreie, rollfähige Dampfbremse, in einem Arbeitsgang aufbringen.

Verbrauch:	weber.prim 805 ca. 250 bis 300 ml/m²

Einheit: m²

5.1.110	Dampfbremse, 2. Auftrag

2. Auftrag der Dampfbremse falls bauphysikalisch erforderlich, mit weber.prim 805 aufbringen. Der 2. Auftrag erfolgt nach Antrocknen des 1. Auftrags. Falls erforderlich ist ein 3. Auftrag auf zu tragen.

Verbrauch:	weber.prim 805 ca. 250 bis 300 ml/m²

Einheit: m²

5.1.120	Zwischenanstrich

Zwischenschicht mit weber.tec 822 in einem Arbeitsgang aufbringen.

Verbrauch:	weber.tec 822 ca. 200 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

5.1.130	Belag verlegen, Dünnbettmörtel

Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 861, Flex-Klebemörtel, Universal, weißer, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE S1, verlegen.

Verbrauch Dünnbettmörtel: 	weber.xerm 861 ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Verbrauch Mittelbettmörtel: 	weber.xerm 861 ca. 4,1 kg/m² bei Mittelbettzahnung

Einheit: m²

5.1.140	Belag verlegen, Dünnbettmörtel, schnell

Bei frühzeitiger Belastung keramische oder Natursteinbeläge (verfärbungsunempfindlicher Naturstein) nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 853 F, flexibler, schnell und hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel, im Dünn- oder Mittelbett verlegen.

Keramischer Belag: _____________,

Natursteinbelag: _____________

Verbrauch: 	weber.xerm 853 F ca. 1,5 kg/m² bei 4 mm Zahnung

Einheit: m²

5.1.150	Haushaltsreiniger resistentes verfugen von Wand und Bodenflächen,

für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm

Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 875 BlueComfort im Schlämmverfahren. Fugenbreite 1 bis 6 mm. Im ausgehärteten Zustand ist die Fuge Haushaltsreinigerbeständig.

Verbrauch:	weber.fug 875 BlueComfort ca. 0,2 bis 1,9 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________.

Einheit: m²

Alternativ:

5.1.160	Belag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm

Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 877 im Schlämmverfahren. Fugenbreite 2 bis 20 mm.

Verbrauch:	weber.fug 877 ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________.

5.1.170	Wand- / Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm

Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 877 für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm, flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren. weber.fug 877, erfüllt die Kriterien der prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.

Verbrauch:	weber.fug 877 ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________

Einheit: m²

5.1.180	Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm

Verfugen des keramischen Bodenbelages mit weber.fug 877 für Fugenbriten von 2 bis 20 mm, flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren. weber.fug 877, erfüllt die Kriterien der prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.

5.1.190	Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 880, elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp. Fugendichtstoff auf Silkon-Kautschuk-Basis (diese Verfugung ist bei Marmorbelägen nicht möglich). Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus weber.fug 885, lösungsmittelhaltiger, 1-komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Verbrauch:	weber.fug 880 ca. 100 ml/m, bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 885 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m, bei einer 10 mm tiefen Fuge

Einheit: m