Musterleistungsverzeichnis

LV 1.5 Natursteinverlegung Dünnbett im Wand u. Bodenbereich,

Grundlage dieses Angebotes ist: __________________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Ausgabe des Fliesenguides sind zu beachten:

weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

weber.prim 803, Grundierung für nicht saugende Untergründe

weber.xerm 848, Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel (alternativ)

weber.xerm 852, Flex- Fliesen und Natursteinkleber

weber.xerm 864 F, Flex- Natursteinkleber, schnell (alternativ)

weber.fug 875 F, Keramik- und Natursteinfuge mit Kristalleffekt

weber.fug 877, Flexfuge (alternativ)

weber.fug 883, Naturstein-Silikon

weber.fug 884, Silikonprimer für saugende Untergründe

Vorliegendes Leistungsverzeichnis bezieht sich auf die Anwendung im Innen- bzw. auch für den Außenbereich. Die zur Anwendung kommende Natursteinkleber übertreffen die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie sowie der Klasse C2 (F)TE/S1 der neuen europäischen Fliesenklebernorm DIN 12004 mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen.

weber.xerm 864 F ist zudem kristallin schnellabbindend und nur im Innenbereich einsetzbar.

01.5.10	Untergrund reinigen

Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Gipsuntergründe zusätzlich mechanisch aufrauen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen und für eine Verklebung im Dünn- bzw. Mittelbettverfahren geeignet sein.

Einheit: m²

01.5.20	Grundierung von saugenden Untergründen

Saugende Untergründe mit weber.prim 801, gebrauchsfertige, transparente Grundierung, im Roll- oder Streichverfahren vollflächig vorbehandeln.

Verbrauch: 	weber.prim 801 ca. 150 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

Alternativ

01.5.30	Ausgleichen Unebenheiten

Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandflächen mit weber.xerm 852, flexibler, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie nach DIN EN 12004, C 2 TE/S1 in einer Schichtdicke bis max. 10 mm.

Verbrauch:			weber.xerm 852 ca. 1,5 kg/m²/ mm Schichtdicke

Einheit: m²

01.5.40 unkritischen Natursteinbelag im Dünnbett verlegen,

Natursteinbeläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 852, Flex-Klebemörtel mit Trasszusatz Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE/S1, im Dünnbettverfahren verlegen.

Verbrauch: 	weber.xerm 852 ca. 3,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Einheit: m²

Alternativ

01.5.50 schnelle Verlegung vom Natursteinbelag im Dünnbett,

empfindliche und durchscheinende Naturwerksteine nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 864 F, Flex-Natursteinkleber, schnell, Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 FTE/S1, im Dünnbettverfahren verlegen.

Verbrauch: 	weber.xerm 864 F ca. 2,8 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Einheit: m²

Alternativ

01.5.60	Natursteinbelag wasserfrei verlegen,

Natursteinbeläge nach vorheriger Kategorisierung wasserfrei mit weber.xerm 848, Reaktionsharzkleber mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse R 2 TE, verlegen. Eine Vielzahl der im Handel angebotenen Platten- und

Natursteinmaterialien lässt eine ausreichende Beurteilung über deren Eignung nicht zu. In Zweifelsfällen ist eine Probeverlegung/-verfugung durchzuführen.

Verbrauch weber.xerm 848: 	weber.xerm  ca. 2,6 kg/m² bei 8 mm Zahnung

Einheit: m²

01.5.70	Natursteinbelag verfugen, Fugenbreite bis 6 mm

Verfugen eines Natursteinwandbelags mit weber.fug 875 F, mit amtlichem Prüfzeugnis nach DIN EN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.

Verbrauch:	weber.fug 875 F ca. 0,2 bis 1,9 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: ____________________

Einheit: m²

01.5.80	Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm

Verfugen des Natursteinbodenbelags mit weber.fug 877 für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren.

weber.fug 877, erfüllt die Kriterien der DIN EN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.

Verbrauch: 	weber.fug 877 ca. 0,2 bis 2,3 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: ____________________

Einheit: m²

01.5.90	Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen bei Natursteinarbeiten mit weber.fug 883, 1-Komp.- Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus weber.fug 884, lösemittelhaltiger 1-komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Verbrauch:	weber.fug 883 ca. 150 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 884 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge