Musterleistungsverzeichnis

LV 1.6 Natursteinverlegung im Mittel- oder Dickbettverfahren

Grundlage dieses Angebotes ist: __________________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Ausgabe des Fliesenguides sind zu beachten:

weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

weber.prim 803, Grundierung für nicht saugende Untergründe

weber.xerm 862, Flex-Klebemörtel, Trass

weber.xerm 866 F, Allbett Natursteinmörtel, schnell

weber.fug 871, Trass Natursteinfuge

weber.fug 872 F, Schnellfuge

weber.fug 872, Schlämmfähiger Fugenmörtel (alternativ)

weber.fug 883, Naturstein-Silikon

weber.fug 884, Silikonprimer für saugende Untergründe

Vorliegendes Leistungsverzeichnis bezieht sich auf die Verlegung von Natursteinen im Mittel- und Dickbettverfahren. Der zur Anwendung kommende Verlegemörtel weber.xerm 862 übertrifft die Anforderungen der Klasse C2 TE der neuen europäischen Fliesenklebernorm DIN 12004 mit Haftzugwerten ≥ 1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen, bzw. bis zu einer Schichtdicke von 20 mm (weber.xerm 862) und 30 mm (weber.xerm 866 F) verwendet werden können.

01.6.10	Untergrund reinigen

Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Gipsuntergründe zusätzlich mechanisch aufrauen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen und für eine Verklebung im Dünn- bzw. Mittelbettverfahren geeignet sein.

Einheit: m²

01.6.20	Grundierung von saugenden Untergründen

Saugende Untergründe mit weber.prim 801, gebrauchsfertige, transparente Grundierung, im Roll- oder Streichverfahren vollflächig vorbehandeln.

Verbrauch: 	weber.prim 801 ca. 150 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

01.6.30	unkritischen Natursteinbelag im Mittelbettmörtel verlegen,

Natursteinbeläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 862, Flex-Klebemörtel, Trass. Weißer Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE, in einer Schichtdicke von 5-20 mm verlegen.

Verbrauch Mittelbettmörtel: 	weber.xerm 862 ca. 4,9 kg/m² bei Mittelbettzahnung

Einheit: m²

01.06.40	kritischen Natursteinbelag im Mittelbettmörtel verlegen,

Natursteinbeläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 866 F, Allbett-Natursteinmörtel, schnell, kristallin abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten

>= 0,5 N/mm², geprüft nach DIN EN 12004 in einer Schichtdicke bis zu 30 mm verlegen.

Verbrauch je mm Schichtdicke: 	weber.xerm 866 F ca. 1,1 kg/m²

Einheit: m²

01.6.50	Polygonalplatten verfugen, Fugenbreite 3 bis 40 mm

Verfugen von Polygonal Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich mit weber.fug 871 für Fugenbreiten von 3 bis 40 mm, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Trass im Schlämmverfahren.

weber.fug 871 erfüllt die Klasse CG 1 Kriterien der DIN EN 13888.

Verbrauch je mm Fugenbreite und Tiefe: weber.fug 871 ca. 2 bis 4 kg/m², je nach Fugenanteil

Farbton: 	Zementgrau

Einheit: m²

Alternativ

01.6.60 	Wand- und Bodenbelag Verfugung, Fugenbreite 3 bis 20 mm

Verfugen keramischer Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich mit weber.fug 872 für Fugenbreiten von 3 bis 20 mm mit einem hydraulisch abbindenden Fugenmörtel im Schlämmverfahren. weber.fug 872, erfüllt die Klasse CG 1 Kriterien der DIN EN 13888.

Verbrauch: 	weber.fug 872 ca. 0,7 bis 2,3 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: ____________________

Einheit: m²

Alternativ

01.6.70	Schnelle Wand- und Bodenbelags Verfugung, Fugenbreite 3 bis 20 mm

Verfugen keramischer sowie Naturstein Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich mit weber.fug 872 F für Fugenbreiten von 3 bis 20 mm mit einem hydraulisch abbindenden Fugenmörtel im Schlämmverfahren. weber.fug 872 F, erfüllt die Klasse CG 1 Kriterien der DIN EN 13888.

Verbrauch: 	weber.fug 872 F ca. 0,6 bis 2,3 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: 		Mittelgrau

Einheit: m²

01.6.80	Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen bei Natursteinarbeiten mit weber.fug 883, 1-Komp.- Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus weber.fug 884, lösemittelhaltiger 1-komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Verbrauch:	weber.fug 883 ca. 150 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 884 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge