Leistungsbeschreibung

LV 2.7 Objektverlegung auf Verbundabdichtungen (AIV-F alternativ AIV-B) nach DIN 18534 bei Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I.

Fliesenverlegung mit weber.projekt Flexkleber

Allgemeines

Grundlage dieses Angebots ist: __________________________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Ausgabe des Fliesenguides sind zu beachten:

weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

weber.prim 803, Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe (alternativ)

weber.Nivellierausgleich 1-20 mm,

weber.tec 822, Flüssige Dichtfolien

weber.tec 824, Flexible Dichtungsschlämme, 1-K (alternativ)

weber.tec 825, Dichtfolie und Dampfbremse (alternativ)

weber.tec 828, Dichtbandsystem

weber.projekt Flexkleber, Flex-Klebemörtel, Universal

weber.fug 870, Schmalfuge

weber.fug 877, Flexfuge (alternativ)

weber.fug 880, Fliesensilikon

weber.fug 885, Primer für nicht saugende Untergründe

Zur Ausführung kommt ein hochflexibles Abdichtungssystem, welches den Anforderungen der DIN 18534 Juli 2017 entspricht, im direkten Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten. Das Abdichtungssystem weber.tec 824 ist für die Wassereinwirkungsklassen: W0-I bis W3-I geeignet. Weber.tec 822 für die Wasserweinwirkungsklassen: WO-I bis W1-I bzw. W2-I nur Wandbereich. Weber.tec 825 für die Wassereinwirkungsklasse WO-I bis W2-I, (W3-I als Sonderkonstruktion).

Bei der Auswahl der Verbundabdichtung bei Bodenabläufen und Rinnenkonstruktionen zwischen Dichtband/- Manschette und Klebeflansch, verweisen wir auf die Anwendungstabelle des ZDB Merkblatts „Leitfaden“ Hinweise für die Planung und Ausführung von Abläufen und Rinnen in Verbindung mit Abdichtungen im Verbund (AIV) August 2012.

Für die jeweilige Anwendung liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Eignung an Wand- und Bodenflächen vor. Geeignet sind alle Beton- und Mauerwerksflächen mit feinporiger Oberfläche sowie Putzflächen der Mörtelgruppe DIN EN 998 CS II, CS III und CS IV. Der zur Anwendung kommende Fliesenkleber übertrifft die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie sowie der Klasse C 2 TE der europäischen Fliesenklebernorm DIN 12004 mit Haftzugwerten ≥1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen.

2.7.10	Untergrund reinigen

Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Gipsuntergründe zusätzlich mechanisch aufrauen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen und für eine Verklebung im Dünn- bzw. Mittelbettverfahren geeignet sein.

Einheit: m²

2.7.20	Grundierung

Zur Minderung des saugverhalten Untergründe mit weber.prim 801, transparente Grundierung vollflächig vorbehandeln.

Verbrauch: 	weber.prim 801 ca. 150 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

Alternativ

2.7.30	Grundierung von nicht saugenden Untergründen

Vorbehandlung von abgesandetem Gussasphalt / altem grundgereinigten Fliesenbelag mit        weber.prim 803, lösemittelfreie Kunststoffdispersions-Haftbrücke.

Verbrauch:	weber.prim 803 ca. 100 g/m²

Einheit: m²

2.7.40	Planebene Bodenflächen im Innenbereich schaffen

Liefern und Einbauen einer zementgebundenen und polymermodifizierten, fließfähigen Ausgleichsmasse im Verbund für Schichtdicken von 1 - 20 mm. Die Verarbeitung kann manuell oder maschinell im Wohnungs- und Objektbau erfolgen und bildet einen tragfähigen Verlegeuntergrund für alle gängigen Bodenbeläge wie z.B. Fliesen. Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen sind alle aufgehenden Bauteile mit mindestens 10 mm dicken Randdämmstreifen zu trennen.

Verbrauch:  weber. Nivellierausgleich 1 - 20 mm ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke.

Einheit: m²

2.7.50	Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten

Abdichten der Ecken mit dem Abdichtband weber.tec 828 DBG, querelastisches, wasserabweisendes Elastomer am Boden/Wand und Wand/Wand Anschluss sowie aller Bewegungsfugen. Das Abdichtband mit der jeweils zu Anwendung kommenden Flüssigabdichtung verkleben und anschließend flächig überstreichen.

Verbrauch:	weber.tec 828 DB ca. 1,05 m/m

weber.tec 822 oder weber.tec 824 ca. 200 bis 500 g/m

Einheit: m

2.7.60	Rohrdurchführungen abdichten

Rohrdurchführungen mit der weber.tec 828 MDK Dehnzonenmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Die jeweils zur Anwendung kommende Flüssigabdichtung im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. weber.tec 828 MDK Dehnzonenmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals überstreichen.

Verbrauch:	weber.tec 828 MDK Dehnzonenmanschette 1Stück,

weber.tec 822 oder weber.tec 824 ca. 80 g/Stück

Einheit: Stück

2.7.70	Abdichtung (AIV-F) Wand und Boden nach DIN 18534 W0-I bis W2-I (Boden, nur W1-I), mit Flüssige Dichtfolie (Dispersion)

Flächenabdichtung mit weber.tec 822, verarbeitungsfertige, flüssige Dichtfolie auf Dispersionsbasis mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, in 2 Arbeitsgängen aufbringen.

Der 2. Auftrag (grau) erfolgt nach Durchtrocknung des 1. Auftrages (rosa).

Verbrauch: 	weber.tec 822 ca. 1,2 kg/m²

Einheit: m²

alternativ

2.7.80	Abdichtung, Dichtschlämme (AIV-F) nach DIN 18534 W0-I bis W3-I

Flächenabdichtung der waagerechten und geneigten Flächen mit weber.tec 824, 1-K Flexible Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend. Der 1. Auftrag erfolgt im Schlämmverfahren, der 2. Auftrag erfolgt im Schlämm- oder Spachtelverfahren, wenn der 1. Auftrag nicht mehr beschädigt werden kann.      Gesamttrockenschichtdicke der 2 (bzw. ggf. 3) Aufträge mindestens 2,0 mm.

Verbrauch:		weber.tec 824: ca. 2,8 kg/m² Pulver bei 2 mm Trockenschichtdicke

Wassereinwirkungsklasse:	______________

Einheit: m²

alternativ

2.7.90	Abdichtung aus Dichtfolie (AIV-B) nach DIN 18534-5 W0-I bis W3-I

(W3 als Sonderkonstruktion)

Flächenabdichtung der waagerechten und geneigten Flächen mit der Dichtfolie weber.tec 825. Mit einer 4-mm-Zahnung weber.xerm 859 F auf dem grundierten Untergrund aufkämmen. Die vorher zugeschnittenen Bahnen aus weber.tec 825 in den frischen Kleber, mit einer 5cm Überlappung, einlegen und blasenfrei andrücken.

Verbrauch: 	weber.tec 825 ca. 1,05 m²/m²

weber.xerm 859 F ca. 1,7 kg/m²

2.7.100 	Objektbelag verlegen, Dünnbettmörtel/Mittelbettmörtel

Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.projekt Flexkleber, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE, verlegen.

Verbrauch Dünnbettmörtel: 	weber.projekt Flexkleber ca. 1,4 kg/m² bei 4 mm Zahnung

Verbrauch Mittelbettmörtel: 	weber.projekt Flexkleber ca. 4,1 kg/m²

Einheit: m²

2.7.120	Beläge verfugen, Fugenbreite 1 bis 6 mm

Verfugen des keramischen Belages mit der farbigen Feinfugmasse weber.fug 870 im Schlämmverfahren. Fugenbreite 1 bis 6 mm.  Im ausgehärteten Zustand erfüllt der mineralische Fugenmörtel die Kriterien der prEN 13888, Klasse CG1.

Verbrauch:	weber.fug 870 ca. 0,2 bis 1,9 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________.

Einheit: m²

alternativ

2.7.130	Wand-/Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm

Verfugen des keramischen Bodenbelages mit weber.fug 877 für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren. weber.fug 877, erfüllt die Kriterien der prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.

Verbrauch: 	weber.fug 877 ca. 0,2 bis 2,3 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: ____________________

Einheit: m²

2.7.140	Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 880, elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp.- Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus weber.fug 885, lösemittelhaltiger 1-komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Verbrauch:	weber.fug 880 ca. 150 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 885 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge

Hinweis für den Nutzer dieses Musterleistungsverzeichnisses

Bitte beachten Sie folgende Detailskizzen:

2.105 Bewegungsfuge

2.106 Übergang Boden/Wand

2.107 Rohrdurchführung mit Dichtmanschette

Zusammenfassung

07.10	Untergrund reinigen 				GP _____________

07.20	Grundierung 				GP _____________

07.30	Grundierung 				GP _____________

07.40	Ausgleichen Unebenheiten 			GP _____________

07.50	Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten 	GP _____________

07.60	Rohrdurchführungen abdichten 			GP _____________

07.70	Abdichtung Wand u. Boden nach DIN 18534 mit 822	GP _____________

07.80	Abdichtung Wand u. Boden nach DIN 18534 mit 824	GP _____________

07.90 	Abdichtung Wand u. Boden nach DIN 18534-5 mit 825	GP _____________

07.100	Belag verlegen,

Dünnbettmörtel/Mittelbettmörtel 			GP _____________

07.110	Wandbelag verfugen, Fugenbreite bis 6 mm 		GP _____________

07.120	Wand-/Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm 	GP _____________

07.130	Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch 		GP _____________

LV 07   Objektverlegung auf Verbundabdichtung		GP _____________