**1 Saint-Gobain Weber GmbH**

**Herstellerinformation**

Saint-Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84  
40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 91369-0  
[info.deutschland@sg-weber.de](mailto:info.deutschland@sg-weber.de)  
<http://www.de.weber>

**Vorbemerkungen**

**Sanierung von hochwassergeschädigtem Mauerwerk**

Folgende Leistungsbeschreibung setzt eine voll funktionstüchtige Außenabdichtung voraus.

Grundlage dieses Angebotes ist: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Im Auftragsfall werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.

**Folgende Merkblätter sind zu beachten:**

weber.san 956

weber.san 958

**Hochwassergeschädigtes Mauerwerk**

Weber.san 958 wird zur Sanierungvon hochwassergeschädigtem Mauerwerk im Innenbereich, eingesetzt. Durch einfache, leichte und zeitsparende Verarbeitung, sowie schnelle, spannungsarme Aushärtung, ideal für die Sanierung unter Zeitdruck.

**Bei der Ausführung der Arbeiten sind folgende Regelwerke zu beachten:**

WTA-Merkblatt: Sanierputzsysteme,03.2020/D

WTA-Merkblatt: Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile, 4-6-14/D

WTA-Merkblatt: Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik, 4-5-99/D

**1.1 Untergrund vorbereiten**

Der Untergrund ist von haftungsmindernden Bestandteilen zu befreien. Lose und abblätternde Mörtel- und Belagsreste, sowie Farbanstriche sind sorgfältig zu entfernen. Es muss ein für die Folgearbeiten ausreichend ebener und tragfähiger Untergrund vorhanden sein.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | m² | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.2** **Sanierputz WTA, einlagig, weiß und schnell.**

Vollflächige Kratzspachtelung aus weber.san 958 als Haftbrücke aufbringen.  
Frisch in frisch Sanierputz weber.san 958 in einer gleichmäßigen Schichtdicke von mind. 20 mm aufbringen. Anschließend den aufgebrachten Sanierputz glätten, abreiben und nachbehandeln.

Verbrauch:

weber.san 958: ca. 8,0-8,5 kg/m² pro cm

²

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | m² | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.3 Eventualposition Feinspachtel**

Wasserdampfdurchlässigen Feinputz, weber.san 956, Farbton weiß, aufbringen.

Verbrauch: weber.san 956 ca. 6,5 kg/m² bei 5 mm Auftragsdicke

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | m² | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |